## Slide 1: Химические реакции в твердой фазе. Диффузия
Лекция 5
Химический факультет ННГУ
4 курс, 9 семестр
Федосеев Виктор Борисович
профессор кафедры физического материаловедения физического факультета ННГУ
fedoseev@phys.unn.ru

## Slide 2: Химические реакции в твердой фазе классификация
по типу химических превращений
разложение,
обмен,
восстановление,
окисление,
присоединение,
изомеризация,
димеризация,
полимеризация
ещё?
с этого надо было и начинать?

## Slide 3: Химические реакции в твердой фазе классификация
по агрегатному состоянию реагентов и/или продуктов
твердое тело  твердое тело,
твердое тело  твердое тело + газ,
твердое тело + твердое тело  твердое тело,
твердое тело + газ  твердое тело,
примеры
Другие типы?

## Slide 4: Химические реакции в твердой фазе классификация
Разделение реакций на гомогенные и гетерогенные.
монокристалл  монокристалл
монокристалл  поликристалл
монокристалл  аморфный порошок
ещё?

## Slide 5: Химические реакции в твердой фазе основные типы реакций

## Slide 6: Способы инициирования реакций
нагревание, освещение, радиационное воздействие, искра, механическое воздействие
удар, укол, трение, измельчение и т. д., гидростатическое давление, звук
Механохимия. Трибохимия. Сонохимия. Фотохимия. Электрохимия...

## Slide 7: Ответ на вопрос: почему нет раздела химия газов и химия жидкостей
кроме обычных химических компонентов в химических реакциях в кристаллических материалах участвуют компоненты дефектной структуры,
некоторые из них вполне можно ввести и при рассмотрении жидкофазных систем – какие?

## Slide 8: Химические реакции в твердой фазе основные проблемы описания и особенности
Структурная чувствительность
Роль механических напряжений
пример:
Пружинка в кислоте

## Slide 9: Кинетика реакции в твердой фазе. начало
Тамман (1920 г., реакции окисления металлов)
Параболический закон увеличения толщины прослойки продукта (х) между реагирующими фазами
x
При образовании пористой прослойки, увеличение толщины слоя продукта между реагирующими компонентами линейно
Кинетика реакций компонентов, образующих дисперсную смесь, существенно определяется дисперсностью и плотностью смеси (СВС, порошковая металлургия)

## Slide 10: Многообразие кинетических кривых
.
время, t/t0.9
степень превращения 
0
1
Следствием многообразия кинетических кривых является многообразие кинетических уравнений и моделей
Разные модели

## Slide 11: Основные стадии реакций в твёрдой фазе
1) поверхностная диффузия
2) Химическая реакция 2) Диффузия в приповерхностные слои (в местах контакта компонентов)???
3) Возникновение дефектов, разрыхление кристаллических решеток
4) Образование и распад твердых растворов
6) Спекание и рекристаллизация исходных веществ и продукта.
7) Отжиг дефектов в кристаллической решетке продукта.
8) Возгонка
9) Диссоциация
10) Возникновение и рост зародышей фазы продукта
11) Собственно химическое взаимодействие

## Slide 12: "Эффект Киркендалла-Смигельскаса" 1947г “эффект Френкеля” 1946г.

## Slide 13: Эффект Френкеля
[Frenkel effect]
Образование пористости вблизи границ контакта двух твёрдых веществ в результате возникновения в одном из них избыточных вакансий, вызван неравенством коэффициентов взаимной диффузии.
Придуман при объяснении явлений спекания металлических порошков,
А
В
А
В

## Slide 14
медь—латунь—медь.
Мо метки перемещаются друг к другу с возрастанием скорости диффузии, причем смещение пропорционально квадратному корню из времени.
Эффект Киркендалла встречное перераспределение дислоцированных атомов и вакансий при сохранении объема системы в целом
Т
Латунь (30% Zn + 70% Cu) брусок, к боковым граням которого крепились Mo проволочки. После чего боковые поверхности покрывались чистой медью.

## Slide 15: Другие варианты
Расположение инертной метки:
А – противодиффузия ионов А2+ и В3+
Б – однонаправленная диффузия ионов А2+ и О2-;
В – однонаправленная диффузия ионов В3+ и О2-.
?

## Slide 16
Позже эффект наблюдался при взаимной диффузии в других системах: Сu—Zn, Сu—Sn, Pb—Au….
Нарисован более сложный вариант: V=const, Киркендалл
+ Образование пор
Вариант
Диффузия дефектов:
вакансий, пор, включений, дислокаций, границ зерен
Ещё варианты?
Суперпозиция эффектов Френкеля и Киркендалла

## Slide 17: Диффузия
(лат. diffusio — распространение, растекание) взаимное проникновение соприкасающихся веществ друг в друга вследствие теплового движения частиц вещества.
Происходит в направлении падения концентрации (?!) вещества и ведёт к равномерному (?!) распределению вещества по всему занимаемому им объёму
к выравниванию химического потенциала вещества.
Диффузионный поток j = количество вещества, которое за единицу времени пересекает плоскую поверхность единичной площади, расположенную перпендикулярно этому направлению:
Где вектор справа?

## Slide 18: Диффузия
D [м2/с] – коэффициент диффузии.
Диффундирующее вещество | Основной компонент | Т, °С | D, м2/сек
H2 (г) | O2 (г) | 0 | 0,70·10-4
Пар H2O | Воздух | 0 | 0,23·10-4
Пар C2H5OH | Воздух | 0 | 0,10·10-4
Соль (NaCI) | H2O | 20 | 1,1·10-9
Сахар | H2O | 20 | 0,3·10-9
Au (тв.) | Pb (тв.) | 20 | 4·10-14
Самодиффузия | Pb | 285 | 7·10-15
В изотропных средах D скаляр.
В анизотропных (кристаллы, полимеры, мембраны и т.п.) D тензор.

## Slide 19: Первый и второй законы Фика
С – концентрация, j – поток, D – коэффициент диффузии
Адольф немецкий физиолог 1855 – законы диффузии

## Slide 20: Уравнения диффузии с учетом гидродинамических потоков
В твёрдом теле гидродинамический поток  пластическое течение
— скорость пластического течения

## Slide 21: Диффузия в твердых телах
Состояние движущейся несжимаемой среды полностью характеризуется заданием в каждой точке пространства в каждый момент времени трех компонент скорости V и давления Р.
Твердые тела тоже текут! …
Для несжимаемой среды

## Slide 23: Теория Даркена для эффекта Киркендалла
J1 = -D1 (c1/x) + vc1 = -J2 D2 (c2/x) -vc2 ,
ci – концентрация компонента i (c1 c2 );
v – скорость пластического течения вещества в диффузионной зоне (скорость движения Мо проволочек).
Градиенты в двухкомпонентной системе противоположны ∂c2/∂ x = −∂c1/∂x
v = (D1 − D2)∂c1/∂x .
Поэтому при равенстве коэффициентов самодиффузии компонентов
эффект Киркендалла-Смигельскаса отсутствует.

## Slide 24: Механизмы диффузии в твердом теле
(междоузельный + вакансионный + эстафетный + краудионный).
Вакансионный — миграции атомов по кристаллической решётке при помощи вакансий
Межузельный — перенос межузельными атомами. Пример: азот в алмазе.
Прямой обмен — два соседних атома одним прыжком меняются местами в решетке.
Эстафетный — междоузельный атом попадает в занятый другим атомом узел, выбивая его из лунки, занимая его место.
Краудионный — межузельный атом внедрен в цепочку решеточных атомов уплотнение цепочки перемещается
Дислокационные + Зернограничные
вдоль дефекта + вместе с дефектом (переползание + скольжение)
Поверхностный

## Slide 25: Самодиффузия
частный случай диффузии — в чистом веществе или растворе постоянного состава диффундируют собственные частицы вещества.
Активационный анализ = использование изотопов для исследования процессов диффузии
Вариант самодиффузии = диффузия изотопов, диффузия возбужденных состояний

## Slide 26: Энергетический профиль миграции атомов и ионов
Энергия активации

## Slide 27: Статистический характер диффузии
 – расстояние между плоскостями, n1013 Гц
Модель случайных блужданий
ур-е Эйнштейна Смолуховского
— число перескоков (~1013 Гц ) вероятность перескока = доля скачков с энергией, превышающей пороговую (энергию активации)

## Slide 28: Статистический характер диффузии
Направленная диффузия
вероятность скачка туда больше, чем оттуда
— число перескоков (~1013 Гц ) вероятность перескока = доля скачков с энергией, превышающей пороговую (энергию активации)
Какие внешние или внутренние силы могут изменить эту вероятность

## Slide 29: Массоперенос. 1-ой закон Фика
Движущей силой массопереноса является разность химических потенциалов
к прошлой лекции !!!
F – коэффициент трения частицы
Уравнение Эйнштейна

## Slide 30
можно избавиться от концентраций, используя условие неразрывности
Для двухкомпонентной конденсированной системы

## Slide 31
Перенос вещества в реальных растворах
Закон Фика, выраженный через мольные доли и химические потенциалы для неидеального раствора
Направление диффузионного потока определяют и градиент концентрации, и градиент коэффициента активности, если второе слагаемое больше по абсолютной величине и противоположно по знаку, то
диффузия не всегда подчиняется закону Фика

## Slide 32
Утверждение Ландау Лифшица [т.6, гл. 6],
всегда
Верно ли это для реального раствора?

## Slide 33
Перенос вещества в химическом поле
Закон Фика, выраженный через мольные доли и химические потенциалы для идеального многокомпонентного раствора
Коэффициент диффузии зависит от состава, концентрации и свойств компонентов
Направление потоков может определяться распределениями других компонентов
Суммируется по N -1 компонентам (независимым)

## Slide 34: Задача на дом
Как направлены потоки диффузии в 2-х, 3-х, 4-х компонентных реальных растворах
описать все возможные варианты

## Slide 35
Лаборатория Беркли (Berkeley Lab)
Опыты с нанокристаллами Co (шарики, 103 атомов) в сере образуются полые сферы сульфида кобальта.
Если поместить внутрь сферы ядро из другого материала, например —платины получится микрореактор с катализатором…
Создан многостадийный процесс. - к зёрнам платины добавляли наночастицы Co,
- формируют сферу вокруг ядра Pt. - Потом — кислород.
-Весь Со реагировал с кислородом, образуя оксидную "скорлупу", внутри которой свободно размещалось платиновое"ядро".
Микрореактор, действуя как катализатор, понижает вероятность побочных реакций, повышает выход целевого продукта, по сравнению с открытой платиной.

## Slide 36
Рост кристаллов в полимерных пленках