## Slide 1: Спекание (припекание) decomposition of solid solutions
Лекция 8
Химический факультет ННГУ
4 курс, 9 семестр
Федосеев Виктор Борисович
профессор кафедры физического материаловедения физического факультета ННГУ
fedoseev@phys.unn.ru

## Slide 2: Эволюция дисперсной системы
Образование и рост зародышей новой фазы приводит к образованию дисперсной системы
Эволюция дисперсной системы – коалесценция, коагуляция, агрегация, гелеобразование, флокуляция, коацервация, перераспределение, переконденсация
…

## Slide 3: МЕХАНИЗМ ПЕРЕКОНДЕНСАЦИИ = ОСТВАЛЬДОВСКОЕ СОЗРЕВАНИЕ
Конденсация = (лат. condensatio — сгущение) = переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твёрдое вследствие его охлаждения или сжатия = фазовый переход 1 рода
ОСТВАЛЬДОВСКОЕ СОЗРЕВАНИЕ = перенос вещества от мелких дисперсных частиц к крупным
Вильгельм Фридрих Оствальд (Ostwald, Рига, Росс. империя) — балтийский немец, физ-химик + философ–идеалист: материя = форма проявления энергии
+ Ноб. премия по химии 1909 г. "за изучение природы катализа и основополагающие исследования химического равновесия и скоростей химических реакций"
+ Чл.-корр. Петербургской АН

## Slide 4: механизм переконденсации актуален при рассмотрении
процессов старения дисперсий
примеры: — переконденсации частиц в облаке, — снега перед лавиной — ИСПАРЕНИЕ И СОЗРЕВАНИЕ ПРЕЦИПИТАТОВ В МАССИВАХ 2D ОСТРОВКОВ Конденсированные среды и межфазные границы, 10, № 4, (2008) (Ин-т физики полупроводников СО РАН) — Оствальдовское созревание наноструктур с квантовыми точками (ФТП 2001, Т 35, № 12)
может быть вреден для описания кинетики
Рождает иллюзии: полное растворение мелких   все капли круглые + все кристаллы правильные

## Slide 5: Основные стадии реакций в твёрдой фазе
1) поверхностная диффузия
2) Химическая реакция 2) Диффузия в приповерхностные слои (в местах контакта компонентов)???
3) Возникновение дефектов, разрыхление кристаллических решеток
4) Образование и распад твердых растворов
6) Спекание и рекристаллизация исходных веществ и продукта.
7) Отжиг дефектов в кристаллической решетке продукта.
8) Возгонка
9) Диссоциация
10) Возникновение и рост зародышей фазы продукта
11) Собственно химическое взаимодействие

## Slide 6: механизм зарастания (срастания) ~ коагуляция
В области контакта образуется поверхность с отрицательной кривизной
(21.2) = - 2 Vm ( 1/R1,2 - 1/R2 ) (11.2) = - 2 Vm ( 1/R1.2 - 1/R1 )  (12) = - 2 Vm ( 1/R1 - 1/R2 )
При (21.2)  (11.2) >>  (12)
 перенос в места контактов частиц.
КАТЕНОИД поверхность, образуемая вращением цепной линии; одна из минимальных поверхностей. мыльная плёнка на проволоке.
Особенности.
1. Перенос вещества в участки с более плотной упаковкой Почему?
больше число контактов или больше радиус кривизны
2. Последовательность заполнения (= капиллярной конденсации). Зависит от среднего координационного числа n.
А) n  3 ,  убывает при зарастании (доказать),
Б) n > 3 , при соприкосновении "менисков зарастания"  растет(???) с ускорением (доказать) (аналог = спонтанная капиллярная конденсация).

## Slide 7: Спекание и рекристаллизация исходных веществ и продукта
спекание
= плотное соединение, склеивание частиц твердого вещества при нагревании = процесс получения твёрдых и пористых материалов (изделий) из мелких порошкообразных или пылевидных материалов при повышенных температурах
Твердофазное спекание
= спекание порошкового тела без образования жидкой фазы.

## Slide 8: Самопроизвольное спекание
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 2008, том 78, № 9, с. 777-791
Ю. А. Котов, В. В. Иванов
ПОРОШКОВЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
получение нанопорошков металлов, сплавов и их химических соединений методом электрического взрыва проволоки,
Попытка измерить теплоемкость порошка кончилась саморазогревом и спеканием порошка с ампулой

## Slide 9: Гегузин (Яков Евсеевич) выделил три основных стадии.
1 Начальный период (припекание), - частицы сохраняют индивидуальность, - применимо понятие «контакт между частицами», - размер контактного пятна изменяется от 0 до ~1/3 радиуса частиц
Книги научно-популярные «Пузыри»(библиотечка «Квант»), «Капля», «Очерки о диффузии в кристаллах», «Живой кристалл», «Почему и как исчезает пустота»
Монографии
«Физика спекания», «Макроскопические дефекты в металлах», «Движение макроскопических включений в твёрдых телах» (совм. с М. А. Кривоглазом), «Диффузионные процессы на поверхности кристалла» (совм. с Ю. С. Кагановским), «Диффузионная зона»

## Slide 10: три основных стадии.
2 Промежуточная стадия
- образуется две непрерывные фазы: “фаза вещества” + “фаза пустоты” (губка, сетка…) - Начало формирования закрытой пористости (замкнутых пор) - понятие контакта между частицами теряет смысл: границы между элементами структуры спекающегося твердого тела не связаны с первоначальными границами частиц. - рост зерен.

## Slide 11: три основных стадии.
3 Заключительная стадия (образованы замкнутые поры)
- число и общий объем пор обычно уменьшаются, - уплотнение порошкового тела.
+ пористость может сохраняться неизменной при коалесценции пор = рост крупных пор за счет уменьшения размеров и исчезновения мелких, изолированных пор.
Как называется последний процесс?

## Slide 12: Если меняется поверхностное натяжение
мера поверхностной активности
изотерма адсорбции Гиббса
Химический потенциал компонента
Диффузионный поток может зависеть от поверхностной активности компонента и геометрии системы!

## Slide 13: Если меняется поверхностное натяжение
Диффузионный поток может зависеть от поверхностной активности компонента и геометрии системы!
Более детальное описание

## Slide 14: Если меняется кривизна поверхности
при
Концентрация однородна, раствор идеальный, кривизна поверхности неоднородна
Куда направлен диффузионный поток?
Для случая 1) ПАВ, 2) ПИВ, 3) ПНВ
Для сферических частиц
Для кубических частиц

## Slide 15: Если кривизна поверхности разная
при
Концентрация неоднородна, раствор идеальный, кривизна поверхности неоднородна
Куда направлен диффузионный поток?
Для случая 1) ПАВ, 2) ПИВ, 3) ПНВ

## Slide 16: Поток атомов и поток вакансий
Уравнение Томпсона –Кельвина для давления насыщенного пара над сферической поверхностью
получить эти уравнения
Уравнение Пинеса (Борис Яковлевич) для концентрации вакансий около сферической поверхности
Куда должны двигаться вакансии, если их исходная концентрация однородна?

## Slide 17: Поток атомов и поток вакансий
Вблизи поверхности шейки (шейка = место контакта частиц) концентрация вакансий больше чем в объеме.
Возникновение разности концентраций приводит (?!) к появлению диффузионного потока вакансий, направленного от шейки в объем (?!) частиц:
и, соответственно, встречному переносу вещества в область шейки.
Вследствие этого происходит спекание, сопровождающееся уменьшением объема пор и уплотнением.

## Slide 18: Спекание как диффузионно-вязкая ползучесть (модель Я.С. Френкеля)
возникают капиллярные силы (сила Лапласа) = следствие разность давления в фазах, разделенных искривленными границами
r1 и r2 - главные радиусы кривизны,  - поверхностная энергия
 пластическая деформация = дислокационный (?!) массоперенос
При этом усадка пропорциональна давлению всестороннего сжатия р и обратно пропорциональна вязкости 

## Slide 19: модель Я.С. Френкеля
для аморфных тел вязкость по Френкелю
усадка
D* -коэффициент самодиффузии, а - расстояние между атомами
Для кристаллических тел выполняется соотношение Набарро-Херринга
l- расстояние между источниками и стоками вакансий
вязкое течение реализуется диффузионным путём. Поэтому такой механизм уплотнения назван “диффузионно - вязкое течение” или “диффузионно - вязкая” ползучесть.

## Slide 20: задачки
1 Как изменятся пузырьки, соединенные соломинкой
Нарисовать границу между этими мыльными пузырьками

## Slide 21: кинетика спекания
Внешними признаками спекания обычно служат уменьшение размеров тела = усадка, уменьшение пористости и увеличение кажущейся плотности.
одновременно могут действовать разные механизмы массопереноса
диффузионно-вязкое (пластическое) течение;
объемная диффузия;
поверхностная диффузия;
испарение – конденсация;
дислокационный механизм.
при выводе кинетических уравнений предполагают преобладание одного из возможных механизмов

## Slide 22: механизм диффузионно-вязкого течения
Меняются
Расстояние между центрами частиц h
Контактный угол 
Площадь поверхности
Как это получили?
Мощность (работа в единицу времени) выделяемая при сокращении границ тратится на вязкое трение

## Slide 23: механизм диффузионно-вязкого течения
Деформация определяется углом
Кинетика процесса
Энергия не теряется в виде тепла и пр … но куда исчезает материя?!
Если материя не исчезает, то r = r(t)

## Slide 24: задачи
материя не исчезает
Как реально может выглядеть форма двух срастающихся частиц?
Зависимость от размера взаимодействующих частиц
Для сравнения Схемы: [Гегузин Я.Е. Физика спекания] стр.34-35, 99, 114 фотографии: стр. 40, 125, 153

## Slide 25: механизм объемной диффузии
Вакансии в поле градиента концентраций диффундируют в объем частиц. Встречный поток вещества, приводит к росту шейки.
Количество продиффундировавшего вещества, из объема частиц на поверхность шейки, соответствует объему “линзы” между частицами V
Проверить
По 1 закону Фика, - Приняв, что эффективный диффузионный путь = x
- Представив CV безразмерной величиной = отношение числа вакансий к общему числу узлов
Используя уравнение Пинеса
Получим! (?) проверьте размерность

## Slide 26: предпочтение отдается механизмам
диффузионно-вязкого течения
объемной диффузии
они позволяют объяснить большие усадки, наблюдающиеся в процессе спекания неметаллических систем.
При больших (каких) усадках следует аккуратнее обращаться с округлением и условием сохранением вещества
Скорость поверхностной диффузии на 2-4 порядка выше, чем объемной, при каком размере частиц поверхностная диффузия будет существенно выгоднее, чем объемная?
ВОПРОСЫ

## Slide 27: кривая спекания
Френкель Механизм вязкого течения
Конечная остаточная пористость
t
Пинес Диффузионное растворение пор

## Slide 28: Другие механизмы массопереноса при спекании
Механизм массопереноса | зависимость радиуса шейки x = f() | усадка
Диффузионно-вязкое течение |  | l0
Объемная диффузия |  | l0
Поверхностная диффузия |  | l=0
Испарение-конденсация |  | l=0
Припекание под влиянием прижимающих усилий (горячее прессование) |  | l0
Где самый быстрый?

## Slide 29
На фазовой диаграмме T(x) для бинарной системы Ar – N2 в области фазовых переходов твердое – жидкость (T, К). (данные: Long H.M.,
Di Paolo F.S., 1963,
Chem. Eng. Prog. Symp. Ser. 59 30–5).
При анализе диаграммы необходимо учесть, что в соответствии с правилом фаз Гиббса линия солидуса – горизонтальная прямая, если в граничащих областях диаграммы существуют 3 фазы (например, в области D – Ж и Т2, а в области С – Ж и Т1). Если же линия солидуса – кривая, то в граничащих областях существуют только 2 фазы (например, по этой причине область B может быть только однофазной и содержит твердый раствор Т1).
Решение
A – жидкий раствор аргона в азоте (х(N2) = 75 %)
В – твердый раствор Т1 аргона в азоте (х(N2) = 75 %)
С – 2 фазы: жидкость с х(N2) ~ 70 % и твердое Т1 с х(N2) ~ 62 % соотношение Ж/Т1 ~ (67-62)/(70-67) = 5/3
D – 2 фазы: жидкость с х(N2) ~ 63 % и твердое Т2 с х(N2) ~ 40 % соотношение Ж/Т2 ~ (55-40)/(63-55) = 15/8
E – 2 фазы: твердое Т1 с х(N2) ~ 61 % и твердое Т2 с х(N2) ~ 54 % соотношение Т1/Т2 ~ (55-54)/(61-55) = 1/6
F – 1 фаза: твердый раствор Т2 азота в аргоне (х(N2) = 45 %)
Опишите фазовый состав в точках А-F.
задача

## Slide 30: Припекание взаимно растворимых твердых тел
Подобно спеканию твердых тел А + А
Особенности
Образование новых фаз
Разная скорость диффузии DADB

## Slide 31: примеры
Изменение профиля царапины на поверхности (100) монокристалла
КВг в процессе отжига (Т = 650 °С)
а) в контакте с кристаллом КВг б) в контакте с кристаллом КCl.
Цифры у кадров — длительность отжига
в часах.
Увеличение Х3000.
«Гомогенный » отжиг кристаллов в парах (КCl — КCl и КВг—КВг) всегда
приводит к нивелировке царапин.
[Гегузин Я.Е. Диффузионная зона]

## Slide 32: примеры
Возникновение гофра в диффузионной зоне контакта медь – никель впадины – сток вакансий, выпуклости – сток атомов
[Гегузин Я.Е. Очерки о диффузии в кристаллах]

## Slide 33: примеры
[Гегузин Я.Е. Очерки о диффузии в кристаллах]
Куда делась пустота в первом и втором случае? Что стало с плотностью материала?

## Slide 34: Эффект Горского
Неоднородное распределение атомов разных сортов в изогнутой пластине сплава [Гегузин Я.Е. Очерки о диффузии в кристаллах, Я. Е. Гегузии Восходящая диффузия и диффузионное последействие // УФН Т. 149, (1986) вып. 1]
ПОПЫТАТЬСЯ Вывести уравнение диффузии не пренебрегая давлением, температурой, электрическим потенциалом,
… чем ещё?

## Slide 35: Припекание взаимно растворимых твердых тел
Что будет, когда в газовой фазе есть третий компонент?

## Slide 36: Припекание взаимно растворимых твердых тел
Что будет, когда в порошке есть третий компонент?