## Slide 1: Точечные дефекты в твердом теле
Лекция 2
Химический факультет ННГУ
4 курс
Федосеев Виктор Борисович
профессор кафедры физического материаловедения физического факультета ННГУ
fedoseev@phys.unn.ru

## Slide 2: Дефекты в кристаллах
Существует множество способов нарушить этот порядок.
Практически все они, в той или иной степени представлены в реальном кристалле
Идеальный кристалл = ансамбль большого числа одинаковых частиц (атомов, молекул, ионов и др.), упакованных в регулярную решетку (двух- или трехмерную), заполняющую всё пространство (объем или поверхность). Микроскопические характеристики произвольной точки внутри кристалла точно воспроизводятся во всех точках, координаты которых инвариантны при операциях трансляции.

## Slide 3: Дефекты в кристаллах
БЕСПОРЯДОК (топологический беспорядок), реализующийся в виде дефектов упаковки кристаллической решетки, играет важнейшую роль в формировании физических и химических свойств кристалла.
малая подвижность + большое время жизни дефектов структуры позволяют описать их наглядными геометрическими моделями и классифицировать по чисто геометрическим признакам и даже наблюдать
попытаемся описать дефекты структуры как компоненты химической системы

## Slide 4: Дефекты классификация 1
точечные 0D
Линейные 1D
двумерные 2D
объемные 3D

## Slide 5: Точечные дефекты упаковки
Типы точечных дефектов: 1 - вакансия; 2 - межузельный атом; 3 - дефект по Френкелю; 4 - примесный атом замещения; 5 - примесный атом внедрения; 6 - атом замещения большей валентности
Это привычные для физхимиков объекты
Крегер Ф. Химия несовершенных кристаллов. М.: Мир, 1969.

## Slide 6
Точечные дефекты кристаллической структуры
Рис.1. Образование вакансий в атомном кристалле:
Рис.2. Образование междлузельного дефекта в атомном кристалле:
Петров А. Н. Уральский ГУ
УМКД "Твердые материалы. Химия дефектов, структура, свойства"
Курс: Химия дефектов. структура и свойства твердых тел.

## Slide 8: дефекты классификация 2
По-Шоттки – атом из узла кристаллической решетки перемещен на поверхность
По-Френкелю – атом из узла перемещен в межузельное положение

## Slide 9
Курс: Химия дефектов. структура и свойства твердых тел.
Рис.3. Точечные дефекты в кристалле АВ по Шоттки
Рис.3. Точечные дефекты в кристалле АВ по Френкелю
Точечные дефекты кристаллической структуры
Курс УрГУ: Химия дефектов. структура и свойства твердых тел.

## Slide 10
Курс УрГУ: Химия дефектов. структура и свойства твердых тел.
Рис.5. Примесные дефекты замещения
Точечные дефекты кристаллической структуры
Рис.6. Примесные дефекты внедрения

## Slide 11: Точечные дефекты ещё
Центры окраски = дефекты кристаллической решётки, поглощающие свет в спектральной области, в которой собственное поглощение кристалла отсутствует
Изначально термин относился только к F-центрам (нем. Farbenzentren), обнаружены Р. В. Полем с сотрудниками (Германия) в 30-х гг. в щёлочно-галогенных кристаллах
= анионные вакансии, захватившие электрон
NaCl F-полоса с максимумом поглощения в синей области (465 нм) — цвет кристалла жёлто-коричневый (дополнительный цвет),
КСl — в зелёной области (563 нм) — кристалл фиолетовый..
Сегодня = любые точечные дефекты, поглощающие свет вне области собственного поглощения кристалла — катионные и анионные вакансии, междоузельные ионы (собственные Ц.О.), + примесные атомы и ионы (примесные центры).
более сложные F2 ( М), F3 ( R), F4 ( N), представляют собой соответственно два, три, четыре сопряжённых F-центра (т. е. две, три или четыре анионные вакансии, захватившие 2,3,4 электрона);
F2+, F3+ — ионизованные F2- и F3-центры и др.

## Slide 12: Точечные дефекты ещё
Краудион = расщепленная конфигурация межузельного атома = гипотетическая частица = придумана, но не наблюдалась(?)
Аналог краудиона "Н-центр" в NaCl получен облучением при низких Т

## Slide 13: Обозначения
структурные элементы (Крёгер. Химия несовершенных кристаллов.) — атомы или ионы в узлах = AA, BB, AB, BA — атомы или ионы в междоузлиях = Ai, Bi — незанятые узлы VA, VB — чужеродные атомы FA, FB x – нейтральный,  - положительный, ‘ – отрицательный
относительные составляющие единицы(номенклатура Хауфе) = раствор дефектов в идеальной решетке    — A = вакансия в узле А — F(A) = атом (ион) F в подрешетке А — A  = атом (ион) А в межузлии

## Slide 14: дефекты ещё
Эксито́н (лат. excito — возбуждаю) = водородоподобная квазичастица, представляющая собой электронное возбуждение в диэлектрике или полупроводнике, мигрирующее по кристаллу и не связанное с переносом электрического заряда и массы.
состоит из электрона и дырки. Экситоны Френкеля (радиус сопоставим с кристаллической ячейкой) и Ванье – Мотта
Квазичасти́ца — квант коллективного колебания или возмущения многочастичной системы, обладающий определённой энергией и, как правило, импульсом.

## Slide 15: дефекты ещё
Фонон (гр. phone – звук) = квазичастица представляет собой квант колебательного движения атомов кристалла. (Игорь Евгеньевич Тамм)
Магнон = квазичастица, соответствующая волне поворотов спинов в магнитоупорядоченных средах
Квазичасти́ца — квант коллективного колебания или возмущения многочастичной системы, обладающий определённой энергией и, как правило, импульсом.

## Slide 16: Свойства дефектов
термодинамические
V, fU, fH, fS, fG, fF
ещё?
Химический потенциал
ещё?
протяженность, радиус, подвижность, коэффициент диффузии…

## Slide 17: Энергия образования дефектов
Таблица Энергии образования Ef и миграции Ем вакансионных дефектов в металлах и энергии активации для самодиффузии Esd
V1 — единичная вакансия, V2 — дивакансия, Еb—энергия связи дивакансий (ориептировочные зпачения) [А.Келли, Г.Гровс кристаллография и дефекты в кристаллах. Мир 1974.]
1 эВ = 1,602176 487(40)×10−19 Дж

## Slide 18: Энергия образования дефектов
V1 — единичная вакансия, V2 — дивакансия, Еb—энергия связи дивакансий
Попробуйте оценить по числу и энергии разорванных связи
Разрыв связей + упругое напряжение
Таблица Энергии образования Ef и миграции Ем вакансионных дефектов в металлах и энергии активации для самодиффузии Esd

## Slide 20: Термодинамика образования точечных дефектов
Какие термодинамические функции или параметры нужны?
fU, fH, fS, fG, fF, fV

## Slide 21: Основы термодинамического описания
Нулевое начало термодинамики
температура есть мера интенсивности теплового движения, равенство температур соответствует тепловому равновесию
Первое начало термодинамики
Энергия сохраняется
Второе начало термодинамики
энтропия есть мера отклонения от равновесного состояния
Третье начало термодинамики
энтропия не отрицательна, энтропия чистого совершенного кристалла стремится к 0 при Т 0 К
Вещество при химических превращениях сохраняется
Начало химической термодинамики

## Slide 22: Основные понятия
Изолированная (замкнутая) система
Закрытая система
Открытая система
Термостат
Внешние переменные
Внутренние переменные примеры!?
Интенсивные переменные
Экстенсивные переменные
не обменивается с окружающей средой (термостатом) ни веществом, ни энергией
обменивается с окружающей средой энергией, но не обменивается веществом
обменивается с окружающей средой энергией и веществом
задает граничные условия (внешняя среда, определяющая состояние системы)
параметры, которые определяются положением объектов не принадлежащих системе
параметры, которые определяются положением объектов являющихся частью системы.
не зависят от массы системы
зависят от массы системы.
Система и термостат

## Slide 23: Основные понятия
Состояние системы совокупность макроскопических независимых параметров (термодинамические параметры) термодинамические свойства – свойства системы, которые зависят от термодинамических параметров функции состояния – свойства не зависящие от предыстории системы и полностью определяемые ее состоянием (совокупностью макроскопических независимых параметров) в рассматриваемый момент
химический состав термодинамический параметр или свойство?
Уравнение состояния – уравнение связи термодинамических свойств между собой – существенно зависит от химического состава системы

## Slide 24: Основные понятия
Процесс
Изменение термодинамического состояния системы
Работа:
Изменение термодинамического состояния системы, при котором меняются внешние параметры системы
Теплота:
Изменение термодинамического состояния системы, при котором внешние параметры системы не меняются, а изменяется внутренний параметр -- энтропия
Реакция. Фазовое превращение:
Изменение термодинамического состояния системы, при котором изменяется химический или фазовый состав системы

## Slide 25: фазовые равновесия
Д. Гиббс: область пространства, повсюду однородная по химическому составу и физическим свойствам
А. Мюнстер: + возможность непрерывного изменения свойств в объеме фазы
А. Тагер: + граница раздела фаз со скачкообразным изменением свойств и (или) состава + геометрические характеристики (протяженность и форма) + совокупность отдельных частей
Понятие: Фаза, фазовый состав

## Slide 26: ?
Вакансии и поры в кристаллах – это компонент или фаза?
какая?
Я.Е. Гегузин. Почему и как исчезает пустота. М.: «Наука», 1983, 191 c. «Очерки о диффузии в кристаллах», «Живой кристалл», «Физика спекания», «Капля», «Пузыри»

## Slide 27: На какие свойства твердого тела могут влиять дефекты структуры?
Вклад в теплоемкость, связанный с образованием точечных дефектов вблизи температуры плавления

## Slide 28: Термодинамическое обоснование необходимости существования точечных дефектов в кристалле
Существование дефектов
повышает внутреннюю энергию системы – невыгодно
повышает энтропию – выгодно
изменяет объем кристалла – …?
Равновесию соответствует минимум термодинамического потенциала
G=U+PV-TS
Свободная энергия идеального кристалла больше, чем у дефектного!
Кристалл должен быть дефектным!

## Slide 29: Равновесная концентрация точечных дефектов
по-букварю или по-честному?
Энтальпия дефектов различного рода в ионных кристаллах

## Slide 30: Равновесная концентрация точечных дефектов
по-букварю http://www.fnm.msu.ru/documents/15/real2.pdf оч. хор. лекции МГУ
Энтальпия дефектов различного рода в ионных кристаллах

## Slide 31: Равновесная концентрация точечных дефектов
по-честному
Сначала надо знакомиться с остальными дефектами …
Реакция диссоциации воды
Н2О  Н2 + О
или
Н2О  Н2 + ½ О2

## Slide 32: Процессы взаимодействия дефектов
Конденсация—испарение
Диссоциация—коалесценция (коагуляция)
Диспропорционирование
формоизменение

## Slide 33: Как и что сохраняется в дефектном кристалле???‼!
Квазихимические реакции
нуль  А + А
Ещё!.....
Какие бы превращения дефектной структуры не происходили, выполняются условия сохранения
массы
заряда
атомного состава

## Slide 34: Задачи
Вычислить равновесную концентрацию вакансий при температуре 300 и 900 К, если энергия образования вакансии равна 1 эВ.
Грубо оценить энергию образования вакансий в меди, зная теплоту плавления 13 кДж/моль и испарения 302 кДж/моль и теплоемкость Cp = 24.4Дж/моль/К или rHo298 (Cu–Cu =2 Cu) = 197 кДж/моль
Грубо оценить энергию образования бивакансий Cu
—"— тривакансий в Cu
—"— поверхностную энергию Cu

## Slide 35: Задачи
Кубическая решетка подвергается одноосной деформации — меняется ли (как) сингония и(или) группа Браве?
Кубическая решетка подвергается деформации сдвига — меняется ли (как) сингония и(или) группа Браве?
Как имея только линейку определить плотность тела, плавающего в воде?
Два полых шара, имеющих одинаковые вес и объем, покрашены одинаковой краской (царапать нельзя). Один шар из алюминия, другой — из меди. Как бы попроще узнать, какой алюминиевый, а какой — медный?