## Slide 1: Кинетика твердофазных реакций модели
  Лекция 10
  Химический факультет ННГУ
  4 курс, 9 семестр
  Федосеев Виктор Борисович
  профессор кафедры физического материаловедения физического факультета ННГУ
  fedoseev@phys.unn.ru

## Slide 2: стадии топохимических реакций
В предыдущих лекциях рассматривались
Поверхностная и объемная диффузия реагентов, продуктов, дефектов
Образование поверхностных молекулярных пленок промежуточного или конечного продукта в местах контакта.
Преобразование дефектной структуры кристаллических решеток
Образование и распад твердых растворов
Возникновение и рост зародышей фазы продукта
Спекание и рекристаллизация (коалесценция, переконденсация) исходных веществ и продукта
В предыдущих лекциях не рассматривались
Собственно химическое взаимодействие (соединение, обмен, окисление, восстановление, диссоциация и пр.)
Возгонка

## Slide 3: Обязательные стадии химического твердофазного процесса
диффузия
- зародышеобразование
собственно химическое взаимодействие.
преобразование дефектной структуры кристаллических решеток
Остальные стадии могут отсутствовать, либо протекать параллельно

## Slide 4: модели механизмов топохимических реакций
Чтобы получить уравнения кинетики топохимической реакции, нужно знать (предположить) следующие параметры:
закономерности диффузии компонентов системы;
закономерности образования новых фаз;
закономерности роста фаз;
геометрические характеристики и дисперсность исходных и конечных фаз

## Slide 5: Параболический закон (Тамман, 1920)
Параболический закон увеличения толщины прослойки продукта (х) между реагирующими фазами Тамман (1920 г., реакции окисления металлов)
x
.
время, t/t0.9
степень превращения 
0
1

## Slide 6: Параболический закон (Тамман, 1920)
Скорость реакции определяется скоростью диффузии реагентов навстречу друг другу
x
Линейный случай
Написать уравнение диффузии для компонентов
проинтегрировать
Нарисовать кинетические кривые

## Slide 7
Уравнение Нернста-Эйнштейна связывает подвижность ui компонента i с коэффициентом диффузии Di
Ni – концентрация, vi – объем компонента, ji – поток,  – химический потенциал,
x
А
АВ
В
Запись константы через химические потенциалы позволяет учитывать (моделировать) влияние внешних полей разной природы (температурное, электрическое, гравитационное, центробежное, акустическое, упругих напряжений, магнитное ...), влияние посторонних примесей и дефектов
Ковтуненко П.В. Физическая химия твердого тела. Кристаллы с дефектами. М.: Высшая школа. 1993.
Линейная модель более детально

## Slide 8: Кинетика зародышеобразования
N0 - число "энергетически доступных мест" (при гетерогенном образовании в основном определяется дефектами кристалла или примесями). N - число зародышей в момент времени t
kN — константа скорости зародышеобразования
проинтегрировать
Нарисовать кинетические кривые

## Slide 9: Кинетика зародышеобразования
а
б
Кинетические кривые зародышеобразования
зависимости скорости зародышеобразования от времени
0 соответствует N = 0 (мгновенное зародышеобразование); 1 — ; 2 — ; 3 — для n > 1; 4 — (t0 — инкубационный период зародышеобразования); 5 — при t1 < t2;

## Slide 10: зародышеобразование
Скорость зародышеобразования
Где в этих уравнениях спрятано уравнение
?
Где-то здесь…

## Slide 11: Например как у Лифшица-Слезова
С ростом числа зародышей пересыщение уменьшается  скорость зарождения падает.
В процессах выпадения растворенного вещества из пересыщенного раствора степенью метастабильности системы является величина относительного пересыщения раствора
скорость зарождения зависит от пересыщения
уменьшение пересыщения сопровождается ростом размера критического зародыша

## Slide 12: модели механизмов топохимических реакций
Чтобы получить уравнения кинетики топохимической реакции, нужно знать (предположить) следующие параметры:
закономерности диффузии компонентов системы;
закономерности образования новых фаз;
закономерности роста фаз;
геометрические характеристики и дисперсность исходных и конечных фаз
в большинстве случаев практически невозможно подобрать такую физико-математическую модель, которая соответствует характеру топохимического процесса на всем протяжении реакции или температурного интервала

## Slide 13: Эмпирический подход в кинетических исследованиях преобладает
при протекании параллельных процессов в полидисперсных системах предпочтительнее использовать физико-математическое описание суммарного процесса;
для технолога детальное исследование механизма реакции менее актуально, чем определение влияния различных факторов на его скорость и оптимизация процесса;
использование эмпирических зависимостей позволяет достаточно легко и быстро получать количественные характеристики
простые приближенные модели дают удовлетворительные результаты кинетика топохимических реакций часто выражается в виде формального соотношения:

## Slide 14
Характер образования и роста зародышей | Тип и симметрия процесса | Стадии, определяющие скорость процесса |  |  | 
 |  | Скорость диффузии реагента через слой продукта реакции |  |  | 
 |  | g ( ) | f ( ) | m | n
Постоянная скорость зародышеобразования | Двухмерный рост зародышей | 1/2[–ln(1 –  )]1/2 | (1 –  )[–ln(1 –  )]1/2 | 1/2 | 0,77
 | Трехмерный рост зародышей | 2/5[–ln(1 –  )]2/5 | (1 –  )[–ln(1 –  )]3/5 | 3/5 | 0,63
Нулевая скорость зародышеобразования при постоянном числе зародышей | Двухмерный рост зародышей | [–ln(1 –  )] | 1 –  | 0 | 1
 | Трехмерный рост зародышей | 2/3[–ln(1 –  )]2/3 | (1 –  )[–ln(1 –  )]1/3 | 2/3 | 0,7

## Slide 15: Зачем были нужны предыдущие лекции?
Чтобы сделать выбор при огромном разнообразии эмпирических моделей необходимо чувствовать (понимать, представлять), что и как происходит с веществом в рассматриваемом технологическом процессе

## Slide 16: более общее формальное уравнение
уравнения Аврами—Ерофеева и Праута-Томпкннса (пунктир)
степень превращения α:
N0 и Nt – начальное и текущее количество (или объем) исходного компонента.
При t = 0, α = 0; при τ  ∞, α  1.
Обзор уравнений в М. Браун, Д. Доллимор, А. Галвей Реакции твердых тел. М.: Мир. 1983.

## Slide 17
Зародышеобразование по степенному закону; скорость зародышеобразования определяет скорость процесса в целом | Линейный | 2 2 |  –1 | –1 | 0
 | Квадратичный |  |  |  | 
 | Кубический |  |  |  | 
 | Степенной |  |  |  | 
 | Экспоненциальный |  |  |  | 
 | Автокаталитический (уравнение Праута — Томпкинса) |  |  |  | 
 | Автокаталитический обобщенный |  |  |  | 
 | Автокаталитический (уравнение Рогинского — Шульца) |  |  |  | 
Постоянная скорость зародышеобразования | Двухмерный рост зародышей | 1/2[–ln(1 –  )]1/2 | (1 –  )[–ln(1 –  )]1/2 | 1/2 | 0,77
 | Трехмерный рост зародышей | 2/5[–ln(1 –  )]2/5 | (1 –  )[–ln(1 –  )]3/5 | 3/5 | 0,63
Нулевая скорость зародышеобразования при постоянном числе зародышей | Двухмерный рост зародышей | [–ln(1 –  )] | 1 –  | 0 | 1
 | Трехмерный рост зародышей | 2/3[–ln(1 –  )]2/3 | (1 –  )[–ln(1 –  )]1/3 | 2/3 | 0,7
Зародышеобразование по степенному закону; скорость зародышеобразования определяет скорость процесса в целом | Линейный |  | 1 | 0 | 0
 | Квадратичный | 2 2 |  1/2 | 1/2 | 0
 | Кубический | 2/3 2/3 |  1/3 | 1/3 | 0
 | Степенной | m m |  1–1/m | 1 – 1/m | 0
 | Экспоненциальный | ln  |  | 1 | 0
 | Автокаталитический (уравнение Праута — Томпкинса) | ln[ /(1 –  )] + C |  (1 –  ) | 1 | 1
 | Автокаталитический обобщенный |  |  |  | 
 | Автокаталитический (уравнение Рогинского — Шульца) |  |  2/3(1 –  )2/3 | 2/3 | 2/3
Постоянная скорость зародышеобразования | Двухмерный рост зародышей | 1/3[–ln(1 –  )]1/3 | (1 –  )[–ln(1 –  )]2/3 | 2/3 | 0,7
 | Трехмерный рост зародышей | 1/4[–ln(1 –  )]1/4 | (1 –  )[–ln(1 –  )]3/4 | 3/4 | 0,66
Нулевая скорость зародышеобразования при постоянном числе зародышей | Двухмерный рост зародышей | 1/2[–ln(1 –  )]1/2 | (1 –  )[–ln(1 –  )]1/2 | 1/2 | 0,77
 | Трехмерный рост зародышей | 1/3[–ln(1 –  )]1/3 | (1 –  )[–ln(1 –  )]2/3 | 2/3 | 0,7
Применение уравнения Иохансона — Меля — Аврами — Ерофеева — Колмогорова без выделения возможных стадий |  | 1) |  | 2/3 | 2/3
 |  | (kt  1) |  | 3/4 | 3/4
 |  | 1/5[–ln(1 –  )]1/5 | (1 –  )[–ln(1 –  )]4/5 | 4/5 | 0,64
 |  | (kt ≈ 1) |  | 0,73 | 0,68
Мгновенное зародышеобразование. Реагирующая частица изменяется гомотетично | Двухмерная симметрия | (1 –  )ln(1 –  ) +  | ≈ [–ln(1 –  )]–1 |  | 
 | Простая трехмерная симметрия | 3/2[1 – (1 –  )1/3]2 | (1 –  )2/3[1 – (1 –  )1/3]–1 |  | 
 | Трехмерная симметрия (уравнение Гистлинга — Браунштейна) | 2/3[1 –2/3 – (1– )2/3] | [(1 –  )–1/3 – 1]–1 |  | 
 | Трехмерная симметрия | k  lnt |  |  | 
 | Противодиффузия (уравнение анти-Яндера) | 2/3[(1 +  )1/3 – 1]2 | [(1 +  )2/3[(1 +  )1/3 – 1]–1 |  | 
 | Диффузия с уменьшением активности реагента | 2/3[(1 –  )–1/3 – 1]2 | [(1 –  )4/3[(1 –  )–1/3]–1 |  | 
Применение уравнения Иохансона —Меля — Аврами — Ерофеева — Колмогорова без выделения возможных стадий |  |  |  |  | 
Мгновенное зародышеобразование. Реагирующая частица изменяется гомотетично | Двухмерная симметрия | 1/2[1 – (1 –  )1/2] | (1 –  )1/2 | 0 | 1/2
 | Простая трехмерная симметрия | 1/3[1 – (1 –  )1/3] | (1 –  )2/3 | 0 | 2/3
 | Трехмерная симметрия (уравнение Гистлинга — Браунштейна) |  |  |  | 
 | Трехмерная симметрия |  |  |  | 
 | Противодиффузия (уравнение анти-Яндера) |  |  |  | 
 | Диффузия с уменьшением активности реагента |  |  |  | 
Характер образования и роста зародышей | Тип и симметрия процесса | Стадии, определяющие скорость процесса |  |  | 
 |  | Скорость диффузии реагента через слой продукта реакции |  |  | 
 |  | g ( ) | f ( ) | m | N
Рекомендую воспользоваться материалами с
http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/08_elektrodnye_protsessy_khimicheskaya_kinetika_i_diffuziya_kolloidnaya_khimiya/5012

## Slide 18: Влияние температуры на скорость реакции
Общие законы + эффекты, которых нет в гомогенной кинетике (их природа до конца не раскрыта).
Для обратимых реакций
эффект Смита — Топли,
эффект Завадского — Бретшнайдера,
На скорость каких стадий топохимической реакции влияет температура?

## Slide 19: Эффект Завадского — Бретшнайдера
Если обратимое термическое разложение твердого вещества происходит в вакууме в области ∆Т, затем в атмосфере газообразного продукта реакции в соответствующей области ∆T при одном давлении (р = const), потом при более высоком давлении (р = const) и т. д.,
то эффективная энергия активации Еа закономерно возрастает при условии, что реакция протекает в кинетическом режиме и нет побочных процессов.
Увеличение энергии активации Еa, как правило, компенсируется изменением А и сравнительно слабо зависит от изменения Тср.
Термическое разложение CaCO3 в атмосфере углекислого газа + Аналогично для многих неорганических веществ: карбонатов серебра и кадмия; гидроксидов магния и кадмия; пероксида лития; гидроксосульфатов алюминия и аммония; кристаллогидратов хлорида лития; сульфатов меди, кальция и бериллия; гидрофосфата кальция; карбоната натрия; оксалата цинка

## Slide 20: Эффект Смита — Топли
При удалении воды из кристаллогидратов (T=const) с ростом давления водяного пара скорость реакции проходит последовательно через минимум и максимум вместо того, чтобы монотонно уменьшаться.
Возможная причина = образование плотного слоя твердого продукта реакции, сохраняющего структуру кристаллической решетки исходной фазы, который сопротивляется удалению газа из зоны реакции
АБ - рост тормозящего слоя, БВ - разрыхление слоя + уменьшение его толщины (кристаллизация твердого продукта реакции). ВГ - толщина тормозящего слоя стабилизируется, и дальнейшее изменение скорости реакции от давления приходит в соответствие с общими правилами химического равновесия.
- дегидратация кристаллогидратов
- термическое разложение карбонатов и гидрокарбонатов в атмосфере диоксида углерода и паров воды.

## Slide 21: Компенсационный эффект = = изокинетическая зависимость = = изопараметрическое соотношение = = θ-правило
изменение энергии активации Ek и Ev, вызванное воздействием различных факторов на реакционную способность веществ, компенсируется изменением предэкспоненциального множителя Ak и Av.
Взаимосвязь выражается эмпирическим уравнением:
lg А = a + bE,
a и b — эмпирические константы
Аналоги в формальной кинетике
Автокатализ & автоингибирование?

## Slide 22: Влияние температуры на скорость реакции
Политемпературная кинетика
Для неизотермических условий или с изменением температуры во времени. Зависимости (t) получают интегрированием по t или T.
выражения g() для разных моделей реакций приведены [Браун М., Доллимор Д., Галвей А. Реакции твердых тел. М.: МИР. 1983.],
Реакции, протекающие в области низких температур и структурных переходов не описываются уравнением Аррениуса
Температура меняется (линейно)

## Slide 23
Характер образования и роста зародышей | Тип и симметрия процесса | Стадии, определяющие скорость процесса |  |  | 
 |  | Скорость диффузии реагента через слой продукта реакции |  |  | 
 |  | g ( ) | f ( ) | m | n
Зародышеобразование по степенному закону; скорость зародышеобразования определяет скорость процесса в целом | Линейный |  | 1 | 0 | 0
 | Квадратичный | 2 2 |  1/2 | 1/2 | 0
 | Кубический | 2/3 2/3 |  1/3 | 1/3 | 0
 | Степенной | m m |  1–1/m | 1 – 1/m | 0
 | Экспоненциальный | ln  |  | 1 | 0
 | Автокаталитический (уравнение Праута — Томпкинса) | ln[ /(1 –  )] + C |  (1 –  ) | 1 | 1
 | Автокаталитический обобщенный |  |  |  | 
 | Автокаталитический (уравнение Рогинского — Шульца) |  |  2/3(1 –  )2/3 | 2/3 | 2/3
Постоянная скорость зародышеобразования | Двухмерный рост зародышей | 1/3[–ln(1 –  )]1/3 | (1 –  )[–ln(1 –  )]2/3 | 2/3 | 0,7
 | Трехмерный рост зародышей | 1/4[–ln(1 –  )]1/4 | (1 –  )[–ln(1 –  )]3/4 | 3/4 | 0,66
Нулевая скорость зародышеобразования при постоянном числе зародышей | Двухмерный рост зародышей | 1/2[–ln(1 –  )]1/2 | (1 –  )[–ln(1 –  )]1/2 | 1/2 | 0,77
 | Трехмерный рост зародышей | 1/3[–ln(1 –  )]1/3 | (1 –  )[–ln(1 –  )]2/3 | 2/3 | 0,7

## Slide 24
Характер образования и роста зародышей |  | Тип и симметрия процесса |  | Стадии, определяющие скорость процесса |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Скорость диффузии реагента через слой продукта реакции |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | g ( ) |  |  | f ( ) |  | m | n
Применение уравнения Иохансона — Меля — Аврами — Ерофеева — Колмогорова без выделения возможных стадий |  |  |  | (kt >>1) |  |  |  |  | 2/3 | 2/3
 |  |  |  | (kt  1) |  |  |  |  | 3/4 | 3/4
 |  |  |  | 1/5[–ln(1 –  )]1/5 |  |  | (1 –  )[–ln(1 –  )]4/5 |  | 4/5 | 0,64
 |  |  |  | (kt ≈ 1) |  |  |  |  | 0,73 | 0,68
Мгновенное зародышеобразование. Реагирующая частица изменяется гомотетично | Двухмерная симметрия |  | (1 –  )ln(1 –  ) +  |  |  | ≈ [–ln(1 –  )]–1 |  |  |  | 
 | Простая трехмерная симметрия |  | 3/2[1 – (1 –  )1/3]2 |  |  | (1 –  )2/3[1 – (1 –  )1/3]–1 |  |  |  | 
 | Трехмерная симметрия (уравнение Гистлинга — Браунштейна) |  | 2/3[1 –2/3 – (1– )2/3] |  |  | [(1 –  )–1/3 – 1]–1 |  |  |  | 
 | Трехмерная симметрия |  | k  lnt |  |  |  |  |  |  | 
 | Противодиффузия (уравнение анти-Яндера) |  | 2/3[(1 +  )1/3 – 1]2 |  |  | [(1 +  )2/3[(1 +  )1/3 – 1]–1 |  |  |  | 
 | Диффузия с уменьшением активности реагента |  | 2/3[(1 –  )–1/3 – 1]2 |  |  | [(1 –  )4/3[(1 –  )–1/3]–1 |  |  |  | 
Применение уравнения Иохансона —Меля — Аврами — Ерофеева — Колмогорова без выделения возможных стадий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Мгновенное зародышеобразование. Реагирующая частица изменяется гомотетично | Двухмерная симметрия |  |  |  | 1/2[1 – (1 –  )1/2] |  |  | (1 –  )1/2 | 0 | 1/2
 | Простая трехмерная симметрия |  |  |  | 1/3[1 – (1 –  )1/3] |  |  | (1 –  )2/3 | 0 | 2/3
 | Трехмерная симметрия (уравнение Гистлинга — Браунштейна) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Трехмерная симметрия |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Противодиффузия (уравнение анти-Яндера) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Диффузия с уменьшением активности реагента |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 25: Уравнения кинетики топохимических реакций и области их применения
Уравнение* | Области применения уравнения
 | Описание кинетики реакций разложения перманганатов, карбонатов, оксалатов, гидроксидов
 | Описание кинетики реакций термического разложения и взаимодействия твердого тела с газом. Описание кинетики процессов кристаллизации
 | Уравнение Яндера. Описание кинетики реакции твердофазного синтеза равновеликих сферических зерен при параболическом законе роста слоя продукта
 | Уравнение Гистлинга — Браунштейна фронт реакционной диффузии не плоский, а сферический
 | Уравнение Картера — Валенси. Описание кинетики реакций взаимодействия в порошках между твердыми и между твердыми и жидкими веществами
 | Уравнение Журавлева
 | Уравнение Кригера — Циглера
 | Уравнение анти-Валенси — Картера диффузия из объема зерна к поверхности
 | Уравнение анти-Гистлинга — Браунштейна
 | Универсальное уравнение Акулова
* z — отношение объемов продукта реакции и реагента; m — фактор гетерогенности: m = 1 для гомогенной реакции и m < 1 для гетерогенной. | 
Чем уравнение Журавлёва отличается от уравнения Кригера-Циглера и Яндера?

## Slide 26: Приближение Рогинского - Алфрея
реакционные центры энергетически неэквивалентны (локализация вблизи точечных дефектов, дислокаций - упругие напряжения; вблизи заряженных дефектов - электрическое поле и т.п)  эффективная энергия активации реакции Е зависит от окружения (структуры)
 представить ЕА суммой:
E = E0 + Eупр + Eэл +...= E0 + Eматр ,
E0 собственно свободная энергия активации химического превращения, Eупр и Eэл - локальные значения упругого и электрического потенциалов, Eматр - суммарный потенциал, определяемый окружением.
задав функцию распределения f(E) (Емин E  Емин), получают зависимость (t) суммированием (или интегрированием)

## Slide 27: Наиболее часто для анализа процессов разложения используется уравнение Ерофеева
n отражает условия образования и роста зародышей и механизм реакции:
a — доля прореагировавшего вещества; k — константа скорости; t — время разложения, n — кинетический параметр
Константа скорости реакции k (размерность [t–1]) может быть вычислена по формуле Саковича
Скорость пропорциональна массе непрореагировавшего вещества | n = 1
Реакция находится в кинетической области | n > 1
Скорость реакции мало зависит от скорости зародышеобра-зования, определяется ростом существующих ядер | n >> 1
Реакция лимитируется диффузией. Чем меньше n, тем больше влияние диффузионных процессов | n < 1

## Slide 28: Борис Васильевич Ерофеев
(10.V.1909 – 10.XII.1994)
академик АН БССР, Гос.премия СССР (За создание нового авиационного материала -- прозрачной пуленепробиваемой брони для самолетов 1946)
Работал с Н. И. Кобозевым (МГУ, каф. катализа) развитие теории активных ансамблей
Уравнения Ерофеева Ерофеева — Аврами Ерофеева — Колмогорова Ерофеева — Колмогорова — Авраами Колмогорова—Ерофеева Иохансона —Меля — Аврами — Ерофеева — —Колмогорова Аврами — Колмогорова—Ерофеева Аврами — Мампеля — Ерофеева — Колмогорова Казеева — Ерофеева

## Slide 29: Кобозев Николай Иванович
(1903—1974), д. х. н., профессор МГУ,
катализ + электрохимия + термодинамика.
"катализ в мертвой и живой природе составляет единую проблему"
— теория активных ансамблей (1939) — обнаружил катализ на высокодисперсных коллоидных металлах и моноатомных слоях металла — электротермическая конверсия метана в присутствии воды
— получение азотной к-ты при очистке пром. газов от оксидов азота
Днепропетровск (1929) доклад В.К. Семенченко
1966 "ЖФХ" № 2 и 4 статья Н. И. Кобозева "О физико-химическом моделиро-вании процессов информации и мышления"
Вводит аналогию "информация - энтропия",
1971 Н. И. Кобозев Исследование в области термодинамики процессов информации и мышления. МГУ.
Идея — модель информации = модель идеального газа.
Получение информации (сигнал внешней среды)  изменение термодинамической энтропии  необходимо совершить работу.
Вывод
"логические суждения безэнтропийны"

## Slide 30: Векторное и броуновское — энтропия системы (в фазовом пространстве) уменьшается при наличии внешнего потенциала
Движение молочной планарии при переходе из света (броуновское) в темноту (векторизованное)
ВЫЧИСЛЕНИЕ= физический процесс, независимо от устройства (счеты, "в уме", …). Процесс = переход из состояния в состояние. Описание процесса = изменение U, S, G, H, M, V (размеров, площади) во времени Какие физические ограничения, налложены на процесс вычисления?  идея квантовых вычислений, [Манин Ю.И. Вычислимое и невычислимое. М.:Сов.Радио 1980 ], + Ричард Фейнман [1982 Feynman R. Simulating Physics with Computers. // Inter. Jour. Theor. Phys. 1982, v.21, N.6/7, pp.467-488. / Фейнман Р. Моделиро-вание физики на компьютерах. Сб. “Квантовый компьютер & квантовые вычисления” т. 1, №2. 1999.].
Энтропия распределения частицы в пространстве с увеличением векторной составляющей
…?
темнота
свет

## Slide 31: "единое уравнение" изотермической кинетики
z |  | m | Физическая модель
1 | 1 | 2/3 | Реакция лимитируется процессами на границе раздела фаз, реагенты состоят из сферических частиц
1 | 1 | 1/2 | То же, но реагенты состоят из игл
1 | 1 | 0 | То же, но реагенты — очень тонкие диски
1/2 | 1 | 0 | Диффузионные модели
1/2 | 1 | 0,29 | То же
1/2 | 1 | 2/3 | »
1/2 | 1 | 0,43 | »
> 1 | 1 | 1 | Механизм зародышеообразования
 — безразмерный фактор, обычно 1; z — величина, определяемая механизмом взаимодействия; m — индексом реакции = величина, зависящая от механизма и от формы реагирующих частиц

## Slide 32: Типичные кривые a(t), для реакций термического разложения твердых веществ
а) сигмоидная кривая с периодом индукции; б) сигмоидная кривая без периода индукции; в) период ускорения значительно короче периода замедления; г) вторая часть кривой имеет сигмоидную форму

## Slide 33: обобщенная кривая термического разложения
Начальный период I — 0,01 < a < 0,05.
Изменения могут быть обусловлены либо десорбцией газа, либо термическим разложением нескольких атомных слоев, прилегающих к поверхности твердого реагента.
II — период индукции, протекание реакции весьма ограниченно.
III — период ускорения. После критического времени t0 скорость реакции быстро возрастает, достигая максимального значения в точке перегиба (a i, ti).
IV — период спада быстрое снижение скорости реакции. На этой стадии прореагировавшая часть af может достигать (или нет) 100% превращения исходного твердого реагента.

## Slide 34: Пример: кинетика разложения перхлората аммония
Название уравнения | Вид уравнения | Область применения
Низкотемпературное разложение (200–300 єС) |  | 
Праута — Томпкинса |  | Период ускорения (k1) и замедления (k2)
Мономолекулярного разложения |  | Период замедления
Степенного вида |  | Период ускорения
Аврами — Ерофеева |  | 
Высокотемпературное разложение (350–400 єС) |  | 
 |  | n = 3 при описании кинетики разложения кристаллов и таблеток
 |  |  = 0,1  0,3
Notes: http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/08_elektrodnye_protsessy_khimicheskaya_kinetika_i_diffuziya_kolloidnaya_khimiya/5012

## Slide 35: Вещества, разлагающиеся топохимически
перхлораты: NH4ClO4, NOClO4, NO2ClO4;
карбонаты: CaCO3, MgCO3, SrCO3, BaCO3, CdCO3, PbCO3, ZnCO3, CaMg(CO3)2, La2(CO3)3, Y2(CO3)3, EuCO3;
оксиды: Ag2O, HgO, PbO2, Pb3O4, MnO2, Li2O2, CaO2, SrO2, BaO2;
гидроксиды: Mg(OH)2, Cd(OH)2, Zn(OH)2;
оксалаты: Ag2C2O4, NiC2O4, HgC2O4, Y2(C2O4)3, Th(C2O4)2, La2(C2O4)3, UO2C2O4, PbC2O4;
перманганаты: LiMnO4, NaMnO4, KMnO4, RbMnO4, CsMnO4, AgMnO4, Ba(MnO4)2;
нитраты, в частности, Pb(NO3)2;
азиды: KN3, NaN3, RbN3, CsN3, AgN3, CuN3, Ca(N3)2, Ba(N3)2, Sr(N3)2, Pb(N3)2;
дихроматы, в частности, (NH4)2Cr2O7;
сульфиды: Ag2S, FeS2, Cu1,75S, Cu1,78S, Cu1,8S;
аммиакаты: LiCl · NH3, LiCl · 4NH3, LiBr · NH3, CuBr · NH3, CuBr · 3NH3;
врывчатые вещества: Hg(OCN)2, 1,3,5-триазидо-2,4,6-тринитробензол (C6N12O6), стифнат свинца(II) моногидрат (PbC6HN3O8 · H2O), стифнат бария моногидрат (BaC6HN3O8 · H2O), стифниновая кислота (C6H3N3O8), пикриновая кислота (C6H3N3O7), пикраты калия (KC6H2N3O7) и аммония (NH4C6H2N3O7).

## Slide 36: Топохимический характер имеют процессы дегидратации
KHC2O4 · 0,5H2O, NiC2O4 · 2H2O, MnC2O4 · 2H2O, Cu(HCOO)2 · 4H2O, CaSO4 · 2H2O, CuSO4 · 5H2O, ZnSO4 · 7H2O, MnSO4 · 4H2O, NiSO4 · 7H2O, MgSO4 · 7H2O, La2(SO4)3 · 8H2O, Ce2(SO4)3 · 8H2O, CaCO3 · 6H2O, KHCO3, NaHCO3, Na2CO3 · 3NaHCO3, CoCl2 · 6H2O, Na2CO3 · NaHCO3 · 2H2O, La2(CO3)3 · 8H2O, Y2(CO3)3 · 4H2O, Na5P3O9 · 6H2O, Na3CuP3O10 · 12H2O, Na3MnP3O10 · 12H2O, MnHPO4 · 3H2O, ThF4 · 2,5H2O, UF4 · 2,5H2O, цеолитов NaA и NaX.
При введении добавок (допировании), например MnO2, топохимический характер приобретает разложение таких солей, как KClO3, NaClO3, KClO4, NaClO4 и др.

## Slide 37: Водородная энергетика
Объяснить изотермы
Какая изотерма выше: сорбции или десорбции?

## Slide 38: Водородная энергетика
Объяснить изотермы
В соответствии с законом Сивертса давление PН2 и содержание водорода в металле [Н] связаны уравнением:
[Н], ррm;
РH2, (гПа);
log К = (- 1900/Т) + 0.9201 ( Т в К);
f - коэффициент активности водорода.
Вывести закон Сивертса

## Slide 39: Почему металлогидриды?
Жидкий водород
Сжатый водород
Вода спирт
К-во водорода часто даётся в объемах: до ~700–800 об. …, однако, в весовых или мольных долях, "поразительность" двух нулей исчезает: Так, Та при 20 °С - 775 об. Н2, 69 г/литр, что сопоставимо с жидким водородом + пуд металла
Аккумуляторы водорода, изготовленные в ИПХФ РАН

## Slide 40
Вещество | плотностьТ,С, г/литр | Содержание, г/литр, (Vгаз:Vтв) | Проблемы хранения (+/–) | Проблемы извлечения (+/–)
AlH3 | 2500 (?) | < 250 (2800) | + | + T, H2O, к-ты
TiH2 | 3720 | 149 (1668) |  | 
Аммиак, NH3 | 771 | 136 (1523) |  | +
MgH2 | 1700 (?) | < 130 (1456) |  | 
Гидразин N2H4 | 1008 | 125 (1400) |  | +
ZrH2 | 5560 | 119 (1332) |  | 
Этан, C2H6 | 561-100 | 112 (1254) | + баллон | +
Вода, H2O | 1000 | 111 (1243) | – | + электролиз
Метан, CH4 | 436-170 | 109 (1220) | + баллон | +
Метанол СН3ОН | 793 | 99 (1108) |  | 
LiH | 780 | 98 (1097) | + | 
LiAlH4 | 900 | 95 (1064) | + | + термолиз
Пропан, С3Н8 | 50020 | 91 (1019) | + баллон | +
H2S | 1538 | 90 (1008) | + | +
CaH2 | 1700 | 81 (907) |  | +T, H2O, спирты
Pd | 12020 | 75 (840) |  | 
Н2, ж | 70-253 | 70 (784) | + Т + дьюар | –
Ta | 16600 | 69 (772) |  | 
NaAlH4 | 1280 | 67 (750) |  | + термолиз
Сх нанотрубки | ? | ~135-150 |  | + получение, цена

## Slide 41: уравнения Поляни-Вигнера
описание термодесорбции из двумерного гомоядерного поверхностного газа
N - концентрация адсорбированных частиц,
C - энтропийный множитель, определяющий характер изменения движения частиц при переходе из адсорбированного состояния в газовую фазу.
Е - энергия активации десорбции.
n - порядок десорбционной кинетики.
n=1 частицы десорбируются в том же виде, в котором находятся на поверхности (неассоциативная десорбция).
n=2 десорбции предшествует образование двухатомных молекул (ассоциативная десорбция).
n=0 послойное испарение твердого тела или постоянное испарение пленки адсорбата, (на поверхности существует равновесие)

## Slide 42: типичные формы локализации топохимических реакций
сплошная локализация на всех гранях (в реакцию мгновенно вступает вся поверхность граней);
сплошная локализация на активных гранях (неактивные грани либо не участвуют в реакции, либо вступают в реакцию через определенные промежутки времени);
очаговая локализация на гранях (последние вступают в реакцию одновременно или последовательно);
очаговая локализация в объеме кристалла (реакция начинается на изолированных центрах внутри кристалла);
сплошная локализация в объеме кристалла (реакция протекает гомогенно по всему кристаллу).

## Slide 43
Шестак Я. Теория термического анализа: Физико-химические свойства твердых неорганических веществ. М.: Мир, 1987. 456 с.
Янг Д. Кинетика разложения твердых веществ. М.: Мир, 1969. 263 с.
Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции. М.: Химия, 1978. С. 192.
Барре П. Кинетика гетерогенных процессов. М.: Мир, 1976. С. 91.
Розовский А.Я. Кинетика топохимических реакций. М.: Химия, 1974. 224 с.
Продан Е.А., Павлюченко М.М., Продан С.А. Закономерности топохимических реакций. Минск: Наука и техника, 1976. 264 с.
Андреев К.К. Термическое разложение и горение взрывчатых веществ. М.: Наука, 1966. С. 76.
Продан Е.А. Неорганическая топохимия. Минск: Наука и техника, 1986. 134 с.
Кубашевский О., Гопкинс Б. Окисление металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1965. С. 64.
Ванюков А.В., Зайцев В.Я. Теория пирометаллургических процессов. М.: Металлургия, 1973. 504 с.
Гетерогенные химические реакции. Минск: Наука и техника, 1979. 184 с.
Чеботин В.Н., Перфильев М.В. Электрохимия твердых электролитов. М.: Химия, 1978. 312 с.
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез: теория и практика. Черноголовка: Территория, 2001. 432 с.
Мержанов А.Г. Процессы горения и синтез материалов. Черноголовка: ИСМАН, 1998. 512 с.
Продан Е.А. Топохимия кристаллов. Минск: Наука и техника, 1990. 245 с.