## Slide 1: Химия твердого тела
Лекция 1
Химический факультет ННГУ
4 курс
Федосеев Виктор Борисович
профессор кафедры физического материаловедения физического факультета ННГУ
fedoseev@phys.unn.ru

## Slide 2: Литература
П. Ю. Бутягин Химическая физика твердого тела МГУ, 2006
Чеботин В. Н., Физическая химия твердого тела. М., 1982.
Вест А. Химия твердого тела и ее приложения. В 2-х томах. М.: Мир, 1988.
Браун М., Доллимор Д., Галвей А., Реакции твердых тел. пер. с англ., М., 1983.
Н. Хенней. Химия твердого тела. Мир: Москва, 1971.
Третьяков Ю. Д., Твердофазные реакция, М., 1978;
Кнотько А.В., Пресняков И.А., Третьяков В.Д. Химия твердого тела. 2006
Гилевич М.П., Покровский И. И., Химия твердого тела. Минск, 1985.
Мелихов И. В. Физико-химическая эволюция твердого вещества. М.: Бином, 2006. - 309с.
Болдырев В. В., Ляхов Н. Э., Чупахин А. П., Химия твердого тела. М., 1982.
Мержанов А. Г. Твердопламенное горение. Черноголовка: ИСМАН, 2000. — 116 с.
Ч.Н.Р. Рао, Дж. Гопалакришнан, Новые направления в химии твердого тела, 1990, “Наука”, Сибирское отделение.
Химия твердого тела: Структура, свойства и применение новых неорганических материалов / Ред. Швейкин Г. П., Ивановский А. Л. - Екатеринбург: УрО РАН, 1998. — 164с.
Е. В. Болдырева. Задачи по химии твердого тела. Изд-во НГУ, 1983

## Slide 3: Вопросы
Простые
Почему графит проводит электрический ток, а алмаз нет?
Встречаются ли натрий и хлор в свободном виде в природе?
Сложные
Почему алмаз прозрачен, а графит нет?
Какой ракетный двигатель надежнее и эффективнее (ТРД - ЖРД)?
Бессмысленные
Почему нет Химии жидкости и Химии газов ???

## Slide 4: Химия = наука о превращениях вещества
Абсолютно твердое тело – система (или континуум – лат. continuum — непрерывное, сплошное) материальных точек, расстояние между которыми не меняются в данной задаче
Абсолютно твердое тело обладает только поступательными и вращательными степенями свободы
твердое тело в механике = неопределенный количественный и качественный состав + неопределенное геометрическое строение
Нет состава – нет химии!
Есть состав – есть условия сохранения!

## Slide 5: Твердая фаза
Твердая фаза — агрегатное состояние вещества, характеризуемое жесткой молекулярной структурой. В этом состоянии молекулы вещества совершают малые колебания около фиксированных положений равновесия. Ограниченная подвижность частиц + Предопределенное расположение частиц в пространстве
Аморфные твердые тела
Стекла, полимеры, …
отличие кристалла и жидкости?
отличие жидкого кристалла и жидкости?
отличие аморфного тела и жидкости?
отличие аморфного тела и кристалла?
Физика, механика химия, материаловедение Твёрдое тело  твердая фаза

## Slide 6: Кристалл
Кристалл – твердое тело(‼!), характеризующееся дальним порядком расположения атомов или молекул.
Кристалл - твердое тело(‼!), состоящее из упорядоченных, периодически повторяющихся в пространстве частиц.
Идеальный кристалл = однородная анизотропная симметричная конденсированная среда(‼!), обладающая трансляционно упорядоченным атомным строением и способную самоограняться в процессе роста (Е.В. Чупрунов)
Теперь жидкие кристаллы тоже кристаллы!
Это определение исчерпывающее?

## Slide 7: Кристалл?
bubles raft http://homepages.cae.wisc.edu/~stone/bubble%20raft%20movies.htm#topofpage
Эмульсионная полимеризация, частицы полимера
ИМХ РАН
фотонными кристаллами принято называть среды, у которых диэлектрическая проницаемость периодически меняется в пространстве с периодом, допускающим брэгговскую дифракцию света
«плот» из черной или красной икры
Плазменный кристалл = упорядоченная структура, состоящая из заряженных в плазме пылевых частиц микронного размера. Аналогична структуре кристаллической решетки в твердом теле.
Частицы нетождественны…

## Slide 8: сэр Уильям Лоренс Брэгг
лауреат Нобелевской премии по физике за 1915 год (совместно с отцом Уильямом Генри Брэггом)
Обожал садоводство – тайно подрабатывал садовником. При сливе бензина из газонокосилки заметил, что пузырьки на поверхности собраны в плот похожий на плоскости (111) плотноупакованных кристаллов. Предложил метод генерации пузырьков (>106 штук субмиллиметровых пузырьков)
Как называются объекты, видимые на фотографии?

## Slide 9
Е. В. Болдырева НГУ
Лекции по химии твердого тела http://fen.nsu.ru/fen.phtml?topic=meth
Главный признак кристалла – наличие трансляционной симметрии

## Slide 10: Идеальный кристалл
Идеальный кристалл – это
ансамбль большого числа одинаковых частиц (атомов, молекул, ионов, ячеек, капель, пузырей и др.),
упакованных в регулярную решетку (двух- или трехмерную),
заполняющую всё пространство (объем или поверхность).
Микроскопические характеристики произвольной точки внутри кристалла точно воспроизводятся во всех точках, координаты которых инвариантны при операциях трансляции
тождественных частиц  одинаковых частиц
Пузырьки, капли и др. дисперсные частицы нетождественны, но тоже образуют идеальные кристаллы…

## Slide 11: Свойства
анизотропия — это
(гр. ánisos — неравный + tróроs — направление) зависимость физических свойств вещества (механических, тепловых, электрических, магнитных, оптических) от направления Пример: слюда, мясо, ткань….
анизотропия
огранка.
огранка — …
У аморфных твердых тел этих свойств нет?
изотропия — это
(др.-гр. ί̓σος = равный, одинаковый, подобный + τρόπος = оборот, поворот; характер) независимости свойств от направления

## Slide 12: Твердое тело
тело:
- обладающее несжимаемостью (?)
- сохраняющее свою форму и размеры (?)
кристаллические + аморфные.
По свойствам ТТ упругие, пластичные и хрупкие.
Вязкость – св-во жидкостей и газов оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой.
Внутреннее трение - совокупность процессов происходящих в твердых, жидких и газообразных телах при их деформации, приводящих к необратимому рассеянию механической энергии (превращению ее во внутреннюю энергию).
Упругость – св-во тел восстанавливать размеры, форму, объем после прекращения действия внешних сил или других причин, вызвавших деформацию тел.
Твердость - способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела.
Хрупкость – свойство ТТ мгновенно разрушаться под действием внешних сил без заметной пластичной деформации.

## Slide 13: Кристалл
Вопрос химикам?
Кристалл = “это одна большая молекула”???
Лайнус Полинг: “будем говорить, что между двумя атомами или группами атомов имеется химическая связь в том случае, если силы, действующие между ними, приводят к образованию агрегата, достаточно стабильного, чтобы химик мог рассматривать его как независимое молекулярное образование ”
МОЛЕКУЛА (ласкательное от лат. moles – масса)
= стабильное независимое молекулярное образование
+
постоянный количественный и качественный состав
геометрическое строение

## Slide 14: Что удерживает частицы в виде твёрдого тела?
Связи:
ковалентные,
ионные,
водородные,
металлические,
ван-дер-ваальсовые и пр.
Невалентные (многоцентровые),
Донорно-акцепторные (координационная связь)
Поверхностное натяжение (эмульсии, плоты пузырей)
Упругость
…?

## Slide 15: Кристалл
По характеру симметрии различают 32 класса кристаллов, которые сгруппированы в 7 сингоний
симметрия — (гр. symmetria — соразмерность) (в общем смысле) = инвариантность структуры математического (физического) объекта относительно его преобразований. В узком смысле – геометрических преобразований.
класс симметрии = совокупность операций симметрии (поворотов, отражений и т. д.), совмещающих данный объект с самим собой и оставляющих у него при этом хотя бы одну неподвижную точку = точечная группа симметрии
Синго́ния (от греч. σύ, согласно, вместе, и ωία, угол — дословно «сходноугольность») — одно из подразделений кристаллов по признаку формы их элементарной ячейки.

## Slide 16
Теорема Н.В. Белова Плотнейшие шаровые упаковки могут обладать только восемью различными федоровскими группами
Николай Васильевич Белов — кристаллограф, геохимик, академик АН СССР. С 1946г. - профессор Горьковского, а с 1953г. - Московского университетов. Основоположник отечественной школы структурной кристаллографии.
федоровская группа симметрии = пространственная группа симметрии — полный набор элементов симметрии структуры кристалла
всего имеется ? федоровских групп
230
Евграф Степанович Фёдоров

## Slide 17: Сингония
Сингония кристаллографическая (гр. syn - вместе + gonia - угол) = подразделение кристаллов по признаку симметрии элементарной ячейки. — характеризуется соотношениями между осями а, b, с и углами  ячейки.
Существует 7 кристаллографических сингоний
кубическая (а = b = с,  = 90°),
тетрагональная (а = b ¹ с,  = 90°),
гексагональная (а = b ¹ с,  = 90°, g = 120°),
тригональная (а = b = с, 90°),
ромбическая (аb с,  = 90°),
моноклинная (а  b  с, = 90°, b ¹ 90°),
триклинная (a  b  c,  90°).
каждая сингония включает в себя несколько точечных групп симметрий и решёток Браве.
Какие?

## Slide 18: Точечная группа симметрии кристаллов
= совокупность операций симметрии, совмещающих кристалл с самим собой, при которых одна точка кристалла остаётся неподвижной.
Существует ???? Т. г. симметрии, называемые также классами кристаллов
Повторение из курса кристаллографии

## Slide 19: решётка Браве
= вид пространственных решёток кристаллов = 14 трехмерных геометрических решеток, характеризующих все возможные типы трансляционной симметрии кристаллов.
различаются симметрией элементарной ячейки = соотношением между ребрами и углами,
а также центрированностью.
трансляция = операция переноса

## Slide 20: 4 типа решёток Браве
1) примитивный — узлы расположены только в вершинах параллелепипеда,
2) базоцентрированный — имеется ещё по одному узлу в центрах двух противолежащих граней,
3) объёмноцентрированный — к примитивному типу добавлен узел в центре ячейки,
4) гранецентрированный — имеется по одному узлу в центре каждой грани.
Какие?

## Slide 21: Огюст Браве
Bravais (1811 — 63) чл. Парижской АН
+ изучал магнетизм, северные сияния, работал в области метеорологии, ботанической географии, астрономии и гидрографии.
С братом Луи написал монографию
«Опыты о спиральном расположении листьев»,
О симметрии растений (филотаксис)

## Slide 22: Моноатомные
Нарушение принципа изотропности связи???
"борид бора" сложное вещество из одного элемента
В узлах решетки кластеры B12 и B2
Принцип максимальной плотности 
Изотропность связи  Сферическая форма атомов  Высокая симметрия структуры + Большие координационные числа
Строение B28. Цветом показано смещение зарядов. Фиолетовые кластеры бора играют роль анионов, оранжевые – катионов (иллюстрация Artem R. Oganov et.al.).
Плотнейшую гексагональную упаковку имеет более 30 чистых элементов
Ещё одна плотнейшая = ???

## Slide 23: Упаковка
А
АВ
Гексагональная Плотнейшая Упаковка (ГПУ) ПГС = P63/mmc
(AB) Mg a = в = 3.209 Ằ, c = 5.211 Ằ
Кубическая Плотнейшая Упаковка (КПУ) ПГС = Fm3m
(ABC) Cu a = в = с = 3.6147 Ằ
Плотность упаковок
Плотнейшие упаковки 74%, КЧ = 12
Кубическая объёмоцентрированная 68% КЧ = 8
Примитивная кубическая 52%, КЧ = 6
Алмаз 34%, КЧ = 4
АС

## Slide 24: Бинарные
Ионные кристаллы
Принцип максимальной плотности упаковки
• Расстояния между ионами минимальны
• Количество окружающих противоионов максимально
• В пустотах упаковки, образованной ионами одного знака располагаются ионы противоположного знака
• Тип занимаемых пустот определяется размерами и химической природой ионов
Оксиды + Халькогениды
+ ???

## Slide 25: Тернарные и более 3 элементов
геометрия кристаллической решетки;
элементы точечной симметрии;
элементы симметрии внутреннего строения;
пространственные группы;
обозначения плоскостей и направлений в кристаллах;
кристаллохимические аспекты строения кристаллов;

## Slide 26: Свойства кристаллов
Ю.И.Сиротин, М.П.Шаскольская
«Основы кристаллофизики» М.:Наука, 1979

## Slide 27: Из вопросов на экзамене по ХТТ
Структура твердого тела: атомная упаковка, полиморфизм, изоморфизм, твердые растворы. Химическая связь в твердом теле. Кристаллические и некристаллические твердые тела. Аморфные твердые тела. Стекла, полимеры.
Физическая химия идеального кристалла: Геометрия кристаллической решетки; элементы точечной симметрии; элементы симметрии внутреннего строения; пространственные группы; обозначения плоскостей и направлений в кристаллах; кристаллохимические аспекты строения кристаллов; физические свойства кристаллов, определяемые их симметрией: скалярные, векторные, тензорные.

## Slide 28: Задачи
Задача. Найдите угол между направлением [111] и плоскостью (111):
  а) в кубическом кристалле;
  б) в тетрагональном кристалле с периодами а = 5,67 А, с = 12,70 А.
Задача . Рассмотрите, могут ли существовать в кристаллах:
  а) две четверные оси и одна тройная;
  б) двойная, тройная и шестерная оси.