## Slide 1: Кинетика твердофазных реакций многостадийность
Лекция 6
Химический факультет ННГУ
4 курс, 9 семестр
Федосеев Виктор Борисович
профессор кафедры физического материаловедения физического факультета ННГУ
fedoseev@phys.unn.ru

## Slide 2: повторение
К топохимическим реакциям относят
Химические превращения, в которых основным реагентом является твердая фаза, а превращения локализованы внутри твердой фазы или на ее границе
1) химические и псевдоморфные превращения минералов (выветривание, дегидратация);
2) электрохимические реакции;
3) локализованные реакции в животных и растительных организмах
…

## Slide 3: виды диффузионных процессов
– самодиффузия (диффузия частиц однородного вещества при отсутствии градиентов движущих сил);
– концентрационная диффузия (перемещение частиц под воздействием градиента концентрации, частицы переходят из области с высокой концентрацией вещества в область, где концентрация этого вещества низка; другое название – нисходящая диффузия, в противном случае – восходящая диффузия);
– реактивная диффузия (диффузионный процесс сопровождается химическими реакциями);
– перекрестная диффузия (возникает при наличии корреляции между градиентами движущих сил различной термодинамической природы);

## Slide 4: Массоперенос. 1-ой закон Фика
Движущей силой массопереноса является разность химических потенциалов
к прошлой лекции !!!
F – коэффициент трения частицы
Уравнение Эйнштейна

## Slide 5: Массоперенос. 2-ой закон Фика
Оператор Лапласа
Уравнение Стокса - Эйнштейна
u – подвижность = отношение стационарной скорости перемещения частицы в вязкой среде к величине движущей силы (либо равной ей силе вязкого трения)
Уравнение Нернста – Эйнштейна для заряженных частиц

## Slide 6
Перенос вещества в реальных растворах
Закон Фика, выраженный через мольные доли и химические потенциалы для неидеального раствора
Направление диффузионного потока определяют и градиент концентрации, и градиент коэффициента активности, если второе слагаемое больше по абсолютной величине и противоположно по знаку, то
диффузия не всегда подчиняется закону Фика
Двухкомпонентная система
при

## Slide 7
Перенос вещества в реальных растворах
Закон Фика, выраженный через мольные доли и химические потенциалы для идеального многокомпонентного раствора
Коэффициент диффузии зависит от состава, концентрации и свойств компонентов
Направление потоков может определяться распределениями любых других компонентов
Суммируется по N -1 компонентам (по независимым)
F – коэффициент трения тоже зависит от состава…

## Slide 8
Обозначения элементов структуры
(Крёгер. Химия несовершенных кристаллов.)
— атомы или ионы в узлах = AA, BB, AB, BA — атомы или ионы в междоузлиях = Ai, Bi — незанятые узлы = VA, VB — чужеродные атомы = FA, FB
X – нейтральный,  положительный,
‘ отрицательный

## Slide 9
(3)
Из условия стационарности JF=Je (сохранения заряда)
Находим градиент электрического потенциала
Перенос ионов и электронов
(4)
(5)
(6)
С учетом (4), (5) и (6)
(7)
уравнение Вагнера для потока заряженных частиц в химическом и электрических полях
Для заряженных частиц к разности химических потенциалов добавлена разность электрического потенциала!!!
u – подвижность

## Slide 10: Повторение вывод параболического закона
Скорость реакции зависит от скорости диффузии реагентов навстречу друг другу
x
Линейный случай
1 Написать уравнение диффузии для одного из компонентов
2 проинтегрировать
3 Нарисовать кинетическую кривую

## Slide 11: Эффекты в транспортной зоне:
а) эффект Соре = появление диффузионного потока при наличии градиента температуры ( P = const ).
б) эффект Дюфура. Противоположен эффекту Соре = возникновение градиента температуры при наличии концентрационного градиента ( P = const ).
Термофорез (от термо + гр. phoresis — несение, перенесение),
= направленное движение коллоидных частиц или макроионов под действием перепада температур
В каком направлении
(Эйнштейн, Эпштейн) Пыль отталкивается теплым телом  слой без пыли
Фотофорез = направленное движение коллоидных частиц или макроионов под действием света положительный по направлению лучей отрицательный–против
Диффузиофорез = направленное движение коллоидных частиц или макроионов у поверхности испаряющейся жидкости
Эффект Киркендалла

## Slide 12: Гетерогенные реакции особенности
1) Локальные концентрации твердых веществ не меняются в ходе реакции,  реакции нулевого порядка …
2) Скорость твердофазных реакций зависит от времени,
 реакции не нулевого порядка …
3) Многостадийность = процесс имеет ряд последовательно протекающих элементарных стадий, отличающихся по своей природе и скорости.
Стадию, имеющую наименьшую скорость, принято называть
лимитирующей
Химическое взаимодействие протекает
на границах раздела фаз
в окрестности границ раздела фаз

## Slide 13: стадии реакций в твёрдой фазе
1) поверхностная диффузия ("смачивание")
2) Образование поверхностных молекулярных пленок промежуточного или конечного продукта в местах контакта.
3) Возникновение дефектов, разрыхление кристаллических решеток.
4) Образование и распад твердых растворов
5) Диффузия
6) Спекание и рекристаллизация исходных веществ и продукта.
7) Отжиг дефектов в кристаллической решетке продукта.
8) Возгонка
9) Диссоциация
10) Возникновение и рост зародышей фазы продукта
11) Собственно химическое взаимодействие

## Slide 14: Обязательные стадии химического твердофазного процесса
диффузия
- зародышеобразование
собственно химическое взаимодействие.
разрыхление кристаллических решеток реагентов
Остальные стадии могут отсутствовать, либо протекать как параллельные процессы.

## Slide 15: стадии реакций в твёрдой фазе
1) поверхностная диффузия ("смачивание")
2) Образование поверхностных молекулярных пленок промежуточного или конечного продукта в местах контакта (спекание).
3) Возникновение дефектов, разрыхление кристаллических решеток.
4) Образование и распад твердых растворов
5) Диффузия
6) Спекание и рекристаллизация исходных веществ и продукта.
7) Отжиг дефектов в кристаллической решетке продукта.
8) Возгонка
9) Диссоциация
10) Возникновение и рост зародышей фазы продукта
11) Собственно химическое взаимодействие

## Slide 16: смачивание
B
A
условия смачивания поверхности
механизм поверхностной диффузии, либо испарения-конденсации
а – исходное состояние;
б – обволакивание;
в – припекание;
г – зонально - оболоченная структура

## Slide 17: Для взаимно нерастворимых твердых тел
время полного покрытия поверхности фазы А слоем вещества В 
Ds = 10-5 см/сек – коэффициент поверхностной диффузии, r – радиус частиц, x = r – диффузионный путь
Для r = 0.001 см
Почему не 2D?
как в уравнении Эйнштейна-Смолуховского

## Slide 18: демонстрация
Броуновское движение – "проверка" уравнения Эйнштейна-Смолуховского (MathCAD броуновское движение.xmcd )

## Slide 19: Для взаимно нерастворимых твердых тел
Конечное состояние будет каким?
Неполное смачивание
Работа когезии и работа адгезии – дать определения
проверить уравнение Юнга в случае сферических поверхностей,
Меняется ли краевой угол
ИПФ РАН Задача - пузырёк в пульсирующем капилляре (кровеносном сосуде)

## Slide 20: Для взаимно растворимых твердых тел
Подобно спеканию твердых тел А + А
Особенности
1) Образование новой фазы – твердого раствора
Диаграмма с непрерывным твердым раствором

## Slide 21: Припекание взаимно растворимых твердых тел
Что будет, если поверхностная диффузия велика?

## Slide 22: Для взаимно растворимых твердых тел
Разная скорость диффузии DADB
Как изменится правая картинка?

## Slide 23: Припекание взаимно растворимых твердых тел
Разная скорость диффузии DADB
Что будет, если поверхностная диффузия велика?

## Slide 24: Для взаимно растворимых твердых тел
Диаграмма с эвтектикой
х

## Slide 25: Для взаимно растворимых твердых тел
Разная скорость диффузии DADB
Как изменится правая картинка?

## Slide 26: Для взаимно растворимых твердых тел Образование новых фаз
Диаграмма с химическим соединением АВ и двумя эвтектиками

## Slide 27: Для взаимно растворимых твердых тел
Разная скорость диффузии DADB
Как изменится правая картинка?

## Slide 28: Для взаимно растворимых твердых тел
Что будет, когда в газовой фазе находится третий реагент?

## Slide 29: Для взаимно растворимых твердых тел
Что будет, когда в порошке есть третий компонент?
Если третий компонент – дефекты

## Slide 30: Задачи для взаимно нерастворимых твердых тел
Как химическая реакция меняет картину? Рассмотреть (нарисовать) варианты процесса
Компонент А а) полностью, б) неполностью, в) не- смачивает В
АВ взаимно растворимо в А, но нерастворимо в В
АВ взаимно растворимо в А и В
АВ растворимо только в А, А нерастворимо в АВ
Взаимная нерастворимость АВ в А и В
вариант с обволакиванием компонента В продуктом
Дополнительные условия Продукт АВ а) полностью, б) неполностью, в) не- смачивает
— Компонент В
— Компонент А
— Оба компонента
B
A