## Slide 1: Кинетика твердофазных реакций. Возврат и рекристаллизация
Лекция 9
Химический факультет ННГУ
4 курс, 9 семестр
Федосеев Виктор Борисович
профессор кафедры физического материаловедения физического факультета ННГУ
fedoseev@phys.unn.ru

## Slide 2: Задание к 26.11.10 – сообщение (5-10 мин) по теме методы исследования твердых тел
Микроскопические методы исследования | Кострова Елена Леонидовна
Дифракционные методы исследования | Чаплиева Ксения Александровна
Методы определения элементного состава | Яворская Оксана Вадимовна
Методы исследования ближнего окружения и окислительного состояния атома | Исаева Юлия Александровна
Методы исследования колебательной структуры твердых тел | Клюева Татьяна Анатольевна
Термоаналитические методы | Калачёва Вероника Вячеславовна
Методы исследования термодинамики твердофазных процессов | Сёмин Андрей Вадимович
Постановка экспериментов по исследованию кинетики твердофазных реакций | 
[А.В.Кнотько, И.А.Пресняков, Ю.Д.Третьяков Химия твердого тела Г л а в а 7] и др. источники

## Slide 3: стадии реакций в твёрдой фазе
После процессов
(1—3) Поверхностной и объёмной диффузии с протеканием химических превращений
(4) с возникновением, ростом и перераспределением дефектов,
(5) образования и распада твердых растворов реагентов друг с другом и с продуктами химической реакции
А также одновременно с этими процессами происходит преобразование дисперсной структуры системы путем
6 Спекания, переконденсации и рекристаллизации дисперсных фаз исходных веществ и образовавшегося продукта.
(7) Отжиг дефектов в кристаллической решетке продукта.
(8) Возгонка
(9) Диссоциация
(10) Возникновение и рост зародышей фазы продукта
(11) Собственно химическое взаимодействие

## Slide 4
и во время, и после
спекания, образования новых фаз = распада твердых растворов, химических превращений, взаимной диффузии и т.п….
материал находится в неравновесном состоянии
G > 0
Переход к равновесному состоянию
уменьшение искажений кристаллической решетки снятием упругих напряжений, залечиванием дефектов, (+ изменением химического состава)

## Slide 5: рекристаллизация
процесс образования и роста (или только роста) одних кристаллических зёрен (кристаллитов) поликристалла за счёт других той же фазы
возврат
При возврате свойства восстанавливаются частично, при рекристаллизации полностью.
все изменения тонкой структуры и свойств, при которых не меняется микроструктура (размер и форма зерна) деформированного материала

## Slide 6
Геометрические и иные особенности процесса рекристаллизации очищенного Al, содержавшего 3,4 • 10-3 % (ат.) Сu:
1) рекристаллизованные объемы возникали в виде ≪колоний≫ соприкасающихся зерен, вытянутых вдоль стыков зерен деформированной матрицы (т. е. вдоль линии пересечения трех деформированных зерен);
2) все ≪колонии≫ образовывались или обнаруживались в самом начале процесса отжига, т. е. фактически при нулевом времени, и никакого дальнейшего изотермического зарождения во всем интервале исследованных времен отжига не наблюдалось;
3) только небольшая часть, примерно 0,05, общего количества тройных стыков матрицы создавала ≪колонии≫;
4) каждая ≪колония≫ приобретала в сущности свойственную ей длину, равную длине тройного стыка, при зарождении;
5) после зарождения рост происходил только в двух направлениях, перпендикулярных линии тройного стыка матрицы, тогда как увеличение третьего измерения зерен ≪колонии≫ приостанавливалось их столкновением ввиду роста зародышей параллельно линии тройного стыка;
6) при данной температуре отжига скорости роста различных ≪колоний≫ отличались друг от друга, причем максимальная скорость была больше минимальной примерно в 12 раз.

## Slide 7
1 Процессы возврата и рекристаллизации идут одновременно, поэтому разделение на стадии условно
2 Можно разделить стадии предварительным отжигом

## Slide 8: Направление процессов
Влияние нагрева деформированного материала (металла) на механические свойства
Изменение структуры деформированного материала при нагреве
B – Предел прочности

## Slide 9: Прочность
Предел прочности B – напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, предшествующее процессу разрушения материала
пц
уп
0.2
т
В
к
Напряжение, 
Деформация l
способность материала сопротивляться деформации и разрушению
конструкционные стали - 600...3000 н/мм2,
алюминиевые сплавы - 200...900 н/мм2,
титановые сплавы - 600...1600 н/мм2,
композиционные материалы - 300...20000н/мм2.
Предел пропорциональности пц
Предел упругости уп
Предел текчести условный 0.2
Предел текчести т
Напряжение разрушения к

## Slide 10: Стадии возврата
Возврат 1-го рода = "отдых"
Нет наблюдаемых изменений в микроструктуре. Наклеп снижается на 10 -15 %.
0,2 ТПЛ
Возврат 2-го рода = "полигонизация"
Изменений в микроструктуре не обнаруживается.
Наклеп снижается на 20...30 %.
0.2-0.3 ТПЛ
Наклеп (нагартовка) = упрочнение металлов и сплавов при холодной пластической деформации
Влияние холодной пластической деформации на механические свойства металла

## Slide 11: Полигонизация
стадия возврата, при которой в пределах каждого кристалла образуются новые малоугловые границы. (скольжением и переползанием дислокаций разделяет кристалл на "субзерна-полигоны", свободные от дислокаций)
Что такое
- дислокации ?
вектор Бюргерса b?
переползание ?
скольжение ?
малоугловые границы?
Что заставляет дислокации перестраиваться?

## Slide 12: Взаимодействие (лекция 4)
Притягиваются  с противоположным вектором сдвига, лежащие в одной плоскости скольжения, при сближении уничтожают друг друга (аннигиляция).
Если  лежат в разных плоскостях скольжения, для аннигиляции требуется переползание
Отталкиваются с одинаковым b.
?

## Slide 13: Взаимодействие (лекция 4)
Притягиваются  с одинаковым b, лежащие в в разных плоскостях скольжения
Что это?
Стенка дислокаций
Результат = азориентировка блоков и зерен – граница зерна

## Slide 14: три основных стадии рекристаллизации
Первичная стадия
Собирательная
Вторичная.

## Slide 15: Стадии рекристаллизации
первичная
собирательная
вторичная
первичная
собирательная
Аномальный рост зерна,

## Slide 16: Первичная стадия
  процесс замены деформированных зерен более совершенными (мелкими, равноосными) зернами той же фазы. начало - образование центров рекристаллизации, конец - с исчезновением последнего деформированного зерна
  Температура первичной рекристаллизации. При больших степенях деформации: ТР = α·ТПЛ ,
  α - коэффициент, зависит от состава и содержания примесей; ТПЛ - температура плавления, К.
  металлы 0.3-0.4, твёрдые растворы 0.5-0.8, высокочистые 0.1
Причины повышения температуры при протекании твердофазной реакции?
Движущая сила ?
"энергия, аккумулированная в наклепанном металле. Система стремится перейти в устойчивое состояние с неискаженной кристаллической решеткой"
= энергия дефектов внутри зерна
Что такое равноосные?

## Slide 17: Первичная стадия
  Образование новых неискаженных кристаллитов в деформированном материале.
  Формирование областей "свободных от дислокаций" или значительно более совершенных, чем окружающая матрица (= зародыши или центры рекристаллизации), отделенных от нее границами с большими углами разориентировки.
Зародыши рекристаллизации растут за счет окружающей деформированной матрицы.
Зародыши формируются, как правило, при росте субзерен, оформившихся при полигонизации.
Происходит наиболее радикальное восстановление структуры и свойств недеформированного материала.

## Slide 18: Собирательная рекристаллизация
- процесс роста одних рекристаллизованных зерен за счет других путем миграции границ зерен
Зерна укрупняются более или менее равномерно.
протяженность границ уменьшается
углы в стыках зерен приближаются к 120o
протекает при температурах существенно более высоких, чем при первичной
Движущая сила ?
энергия границ зерен (поверхностная)

## Slide 19: миграция границ зерен
диффузионное перемещение границ зерен в результате движения ступенек и зернограничных дислокаций.
скорость определяется скоростью самодиффузии  процесс идет при температурах, значительно выше температуры рекристаллизации
+ при пластической деформации процессу способствует поток дислокаций
В какую сторону мигрирует граница? Движущие силы ?

## Slide 20: Вторичная рекристаллизация [secondary recrystallization]
образование структуры с высокой неоднородностью размеров зерен и пониженными механическими свойствами
образование структуры, состоящей из множества сравнительно мелких зерен примерно одинакового размера и гораздо меньшего числа очень крупных зерен
аномальный рост отдельных зерен - «поедание» соседей
Движущая сила ?
энергия границ зерен (поверхностная) как при собирательной рекристаллизации

## Slide 21: динамическая рекристаллизация [dynamic recrystallization]
= первичная рекристаллизация непосредственно при (горячей) пластической деформации;
в появляющихся при рекристаллизации зернах во время их роста плотность дислокаций постепенно повышается при деформации  создаются условия зарождения новых рекристаллизационных зерен.
Многократные циклы: "рекристаллизация - рост плотности дислокаций" при деформации  неизменный средний размер зерна.
Процесс протекает тем быстрее, чем выше Т деформации.
Движущая сила ?
Энергия дефектов внутри зерна,
поверхностная энергия границ зерен работа деформации – внешний источник

## Slide 22: Скрытая энергия [stored energy]
Table I. Average Microcrystalline Sizes Obtained by X-Ray Diffraction
Element | Structure | Tm, K | Average grain size, nm | H, kJ/mole | H, %Hf | cp, %
Cr | bcc | 2148 | 9 | 4.2 | 25 | 10
Fe | bcc | 1809 | 8 | 2.0 | 15 | 5
Nb | bcc | 2741 | 9 | 2.0 | 8 | 5
W | bcc | 3683 | 9 | 4.7 | 13 | 6
Hf | hcp | 2495 | 13 | 2.2 | 9 | 3
Zr | hcp | 2125 | 13 | 3.5 | 20 | 6
Co | hcp | 1768 | 14 | 1.0 | 6 | 3
Ru | hcp | 2773 | 13 | 7.4 | 30 | 15
Nanocrystalline Metals Prepared by High-Energy Ball Milling
Теплота плавления Co 15,48 кДж/моль
Теплота плавления Cr 21 кДж/моль
Уточненное значение энтальпии плавления Cr
ΔmH(Cr) = ~29.0 ± 0.8 кДж/моль
ИВТАНТЕРМО

## Slide 23: Скрытая энергия [stored energy]
Typical energies determined experimentally for equilibrated high-angle grain boundaries of high melting point metals are 10-4 J cm-2.
The maximum dislocation densities measured in heavily deformed metals are less than ~1013 cm-2, which would correspond to an energy of less than 1 kJ/mole.
Надо перевести J cm-2 в kJ/mole

## Slide 24: Как ловить запасенную энергию
A.P. Zhilyaev1,3, G.V. Nurislamova2, S. Suriñach3, M.D. Baró3, T. G. Langdon4 Calorimetric measurements of grain growth in ultrafine-grained nickel // Mater.Phys.Mech.5(2002)
1) Institute of Mechanics, Russian Academy of Science, 450000 Ufa, Russia; 2) Institute for Physics of Advanced Materials, Ufa State Aviation Technical University, 450000 Ufa, Russia
3 Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain; 4) Departments of Aerospace & Mechanical Engineering and Materials Science, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089-1453, USA
Heat flow curve of copper cold rolled
Температура плавления меди - 1083oC ;
Удельная теплота плавления меди - 42 кал/г;
200oС ~ 0.4 Тпл Cu

## Slide 25: Как ловить запасенную энергию
Методы реакционной калориметрии
Карякин Н.В., Федосеев В.Б. Калориметрическое определение теплосодержания микрокристаллического никеля и термодинамическая интерпретация результатов // Испытания материалов и конструкций. Н. Новгород. Интелсервис. 2000. Вып. 2. С. 25–29.
сегодня можно обратиться к
Князев Александр Владимирович, ХФ ННГУ, каф. Химии твердого тела
Ближайшие ДСК можно найти на 3-м этаже ИХВВ РАН (Кутьин Александр Михайлович), + ИМХ РАН, НИИХимии и НИФТИ ННГУ, и т.д.

## Slide 26: метадинамическая рекристаллизация [meta-dynamic recrystallization]
рекристаллизация, происходящая после горячей пластической деформации
Рост зародышей зерен, образованных при динамической рекристаллизации;
от статической отличается отсутствием инкубационного периода = есть готовые центры рекристаллизации  успевает полностью завершиться за короткий период времени охлаждения металла от температуры деформации;
Вариант реализации механизмов (мета)динамической рекристаллизации при твердофазных реакциях
"Механохимия"

## Slide 27: Схема изменения микроструктуры материала (при нагреве):
а - исходный материал;
6 - начало первичной рекристаллизации;
в - завершение первичной рекристаллизации;
г, д - стадии собирательной рекристаллизации

## Slide 28: Основные стадии реакций в твёрдой фазе
1) поверхностная диффузия
2) Химическая реакция 2) Диффузия в приповерхностные слои (в местах контакта компонентов)???
3) Возникновение дефектов, разрыхление кристаллических решеток
4) Образование и распад твердых растворов
6) Спекание и рекристаллизация исходных веществ и продукта.
7) Отжиг дефектов в кристаллической решетке продукта.
8) Возгонка
9) Диссоциация
10) Возникновение и рост зародышей фазы продукта
11) Собственно химическое взаимодействие

## Slide 29: Релаксация дефектной структуры
(лекции 2-7)
1. Какие объекты?
2. Какие взаимодействия?
3. Каков результат?
Равновесные размер зерна, концентрация дефектов, химический состав, фазовый состав
Можно ли "отжечь" все дефекты?

## Slide 30: Влияние температуры на равновесную плотность дефектов
Влияние температуры (300-900 К) на количество и размеры пор
С ростом температуры плотность дефектов растет, средний размер уменьшается.
С ростом давления плотность дислокационных петель уменьшается, средний размер растет
Cu
А пор?

## Slide 31: Как распределена энергия в поликристаллическом материале
Энергия границ зёрен:
Энергия дисл. петель:
N – число атомов в зерне
r(N) – размер зерна
кубической формы

## Slide 32: В нанокристаллических материалах существенная часть запасённой энергии содержится внутри зерна
алюминий
титан

## Slide 33: Плотность дефектов (дислокационных петель) зависит от размера зерна
Чем меньше размер зерна, тем больше плотность дислокаций
Чем меньше размер зерна, тем меньше дислокаций в одном зерне
Противоречия нет

## Slide 34: Задача
Рассмотреть равновесие "раствор - частица" для дисперсной системы с размером (или радиусом R) частиц L в дисперсионной среде.
Как зависит состав частиц от их размера?
Как распределяется примесь между частицами и дисперсионной средой?
Как зависит количество примесей в частицах дисперсной фазы от дисперсности (размера R)

## Slide 35: Ответ?
Коэффициент разделения в эмульсии со сферическими каплями kR
И с плоской поверхностью k0