## Slide 1: Распад твёрдого раствора decomposition of solid solutions
Лекция 7
Химический факультет ННГУ
4 курс, 9 семестр
Федосеев Виктор Борисович
профессор кафедры физического материаловедения физического факультета ННГУ
fedoseev@phys.unn.ru

## Slide 2: Основные стадии реакций в твёрдой фазе
1) поверхностная диффузия = поверхность реагента В «покрывается» более подвижным (летучим или легкоплавким) компонентом А
2) Химическая реакция = Образование конечного (промежуточного) продукта на поверхности (в местах контакта компонентов)
2) Диффузия в приповерхностные слои (в местах контакта компонентов)???
3) Возникновение дефектов, разрыхление кристаллических решеток, диффузия дефектов
4) Образование и распад твердых растворов

## Slide 3
Образование двухкомпонентного твердого раствора
Направление диффузионных потоков при образовании твердого раствора.
Скорость образования фазы твердого раствора диффузией компонентов
Концентрация меняется по толщине слоя раствора

## Slide 4: Если фазовая диаграмма такая

## Slide 5: А, если фазовая диаграмма такая

## Slide 6: или такая

## Slide 7: Фазовые диаграммы
И ещё много других много-многотомных изданий

## Slide 8: Распад твердого раствора
изменение однородности или состава пересыщенного твердого раствора (сплава), сопровождающегося образованием новых фаз или зон; обеспечивает переход материала в более равновесное состояние
спинодальный распад [spinodal decomposition] —
расслоение по составу переохлажденного твердого раствора (сплава), не требующее образования зародышей критического размера. Распад сразу охватывает весь объем исходной фазы с образованием высокодисперсной структуры.
Ещё распад: двухфазный + зонный + прерывистый + фазовый

## Slide 9: Бинодаль и спинодаль
Кривые относительной (бинодаль) и абсолютной (спинодаль) неустойчивости раствора
область абсолютной неустойчивости раствора
Бинодаль ограничивает область устойчивых состояний вещества относительно конечных флуктуаций – линия, на которой химический потенциал компонента одинаков в обеих фазах ( и )
спинодаль ограничивает область устойчивых состояний – относительно бесконечно малых флуктуаций
Область метастабильных состояний (перегретая жидкость, переохлажденный пар и т.п.)
Демонстрация расчета бинодали и спинодали в МАТКАДЕ

## Slide 10: Бинодаль и спинодаль
В области абсолютной неустойчивости раствора происходит спинодальный распад – любая флуктуация приводит к расслаиванию раствора
В области метастабильных состояний -- происходит бинодальный распад к расслаиванию раствора приводит только флуктуация превышающая критическую
Зависимость от параметра А уравнения Ван Лаара
Мольная доля
А<1 расслаивания нет
В>А

## Slide 11: Спинодаль
линия на диаграмме состояний, соответствующая температуре, ниже которой твердый раствор претерпевает спинодальный распад.
Зависимости давления Р от объема V 1 - при критической температуре 2 - ниже критической температуры; пунктир на кривой 2 отвечает лабильным состояниям; 3 – прямая соединяющая равновесные состояния жидкости и пара; 4 - бинодаль; 5 -спинодаль; Тк - критич. точка
бинодаль = кривая сосуществования двух фаз
граница термодинамической устойчивости фазы по отношению к непрерывным изменениям термодинамических параметров
спинодаль [spinodal] —

## Slide 12: Гомогенное зародышеобразование
Равновесной температурой кристаллизации чистого вещества или конгруэнтноплавящегося соединения является Т плавления
Обычно плавление начинается с поверхности,
Перегрев кристалла может быть достигнут при сильно неравновесном процессе нагрева, например, при мощном лазерном нагреве малоразмерного образца, когда скорость нагрева тела превосходит скорость фазового превращения.
перегреть кристаллическое тело удается при охлаждении поверхности (обдув)

## Slide 13: Явление зародышеобразования
диффузионное зарождение новой фазы
фаза – среда
газ – кристалл, жидкость – кристалл, кристалл – кристалл
аморфная – кристалл???
кристалл – аморфная Образование межфазной поверхности
два вида: гомогенное гетерогенное

## Slide 14: Гомогенное зародышеобразование
Новая фаза образуется в объеме исходной фазы
Движущая сила зарождения новой фазы:
ΔG >0 избыточная сободная энергия "неравновесность системы"

## Slide 15: Критический зародыш (сферический)
Изменение свободной энергии Гиббса G (работа гомогенного зародышеобразования), связанное с возникновением зародыша новой фазы =
+ свободная энергия фазового превращении + свободная (???) энергия образования
поверхности границ раздела =
 – поверхностная энергия;

## Slide 16: Критический зародыш (сфера)
Размер r* можно определить дифференцированием
экстремум
Построим функцию G(,G,r)
в MATHCAD
Крупнее – растут
Мельче -- растворяются

## Slide 17
С. 22–25

## Slide 18: Свободная энергия твердого раствора с кластерами растворенного компонента
Концентрации компонентов и кластеров в растворе зависят от количества кластеров n3
Энергия Гиббса раствора с кластерами равна
Кластеры, увы, одинаковы

## Slide 19: Потенциал компонента в кластере
стандартные химические потенциалы компонентов раствора (1- растворителя, 2 - растворенного, 3 - кластеров (для растворителя совпадает с химпотенциалом чистого компонента в стандартном состоянии)
Потенциал компонента в кластерах меняется от потенциала компонента в твёрдом растворе до потенциала компонента в конденсированной фазе
можно определить, используя растворимость

## Slide 20: Поверхность избыточной функции Гиббса
Пересыщенный раствор Cu/Cr (950 оС )
lg()
lg(N)
10
10
20
20
1
5
4
3
2
1- зона устойчивости мелких кластеров (олигомеров); 2 - зона устойчивости крупных кластеров; 3 - состояния с нулевой или близкой к нулю отрицательной избыточной свободной энергией; 4 - состояния с близкой к нулю положительной избыточной свободной энергией; 5 - область неустойчивых состояний

## Slide 21
Невыгодно
Выгодно
Изменение поверхности свободной энергии раствора при разбавлении пересыщенного раствора малорастворимого компонента
Верхний левый угол - это мелкие кластеры (олигомеры = димеры, тримеры и т.п.)
Мелкие кластеры – олигомеры, существуют даже в ненасыщенном растворе.

## Slide 22: Размер критического зародыша
рост частицы происходит в том случае, если ее радиус превышает некоторое критическое значение r*. Рост закритического зародыша сопровождается непрерывным уменьшением свободной энергии.
Критический размер r* соответствует условию максимума величины G: (G / r)|r=r* = 0, r* = 2sLTe / dsΔT.
Подстановка критического размера в уравнение для G даст величину работы гомогенного образования критического зародыша: G* = (16/3)SL3(Te / dsΔT )2.
 удельная теплота кристаллизации [Дж/моль] ?, ds – плотность твердой фазы [моль/см3] ?
Проверить размерность

## Slide 23: Гетерогенное зародышеобразование
Новая фаза образуется на поверхности (фаз, частиц, стенок)
Движущая сила зарождения новой фазы:
ΔG >0 избыточная сободная энергия "неравновесность системы"

## Slide 24: Гетерогенное зародышеобразование
В реальных условиях большинство металлов затвердевает при T << 0,2Teq из-за наличия в расплаве инородных твердых частиц и стенок формы, которые облегчают процесс зародышеобразования.
Для кластера, имеющего на плоской подложке форму сферического сегмента
Работа гетерогенного зародышеобразования:
Gгет = r 2(2 + cos)(1 - cos)2(SL - Gvr / 3).
Энергия гетерогенного зародышеобразования отличается от гомогенного зародышеобразования только сомножителем (2 + cos)(1 – cos)2 / 4] = f()  1.
Проверить размерность

## Slide 25: Критическое зародышеобразование
Критические радиусы r* зародыша при гомогенном и гетерогенном образовании равны.
C ростом смачиваемости (  0) энергетический барьер, препятствующий зарождению, уменьшается, и эффективность влияния подложки на процесс зародышеобразования растет.
Mhomo > Mgetero
Для образования зародыша необходимо меньше вещества и, соответственно, меньшее время

## Slide 26: Кинетика зародышеобразования
N0 - число "энергетически доступных мест" (при гетерогенном образовании в основном определяется дефектами кристалла или примесями). N - число зародышей в момент времени t
kN — константа скорости зародышеобразования
проинтегрировать
Нарисовать кинетические кривые

## Slide 27: Кинетика зародышеобразования
а
б
Кинетические кривые зародышеобразования
зависимости скорости зародышеобразования от времени
0 соответствует N = 0 (мгновенное зародышеобразование); 1 — ; 2 — ; 3 — для n > 1; 4 — (t0 — инкубационный период зародышеобразования); 5 — при t1 < t2;

## Slide 28: Теория Фольмера – Вебера (Гиббса – " – " – Френкеля – Зельдовича)
N(g) - число зародышей размером g; N0 - число одиночных атомов в системе; Ф(g) – определяет вероятность флуктуаций с возникновением g атомных комплексов, связана с изменением термодинамического потенциала.
постулировано некое стационарное распределение докритических зародышей
Фольмер прдложил выражение для скорости стационарного рождения зародышей в виде:
Проблемы - не учтено влияние нестационарных начальных стадий процессов конденсации на скорость кристаллизации - справедлива только для достаточно больших ансамблей частиц в зародыше и при малых отклонениях от равновесного состояния системы и малых пресыщениях.

## Slide 29: Теория Беккера - Деринга
Если известна функция распределения Fg,t, то известны все основные параметры, характеризующие дисперсные системы, (плотность зародышей в каждый момент времени, их средний размер и т.п.) Если выражение для Fg,t найдено, то скорость образования критических зародышей может быть определена по формуле:
Проблемы теории Беккера- Деринга - число атомов в зародыше должно быть велико, чтобы его можно было считать непрерывным параметром, - вывод уравнения Беккера- Деринга предполагает отсутствие столкновений между зародышами,  применимо лишь к самым начальным стадиям и при малых пресыщениях.
Фольмер – Вебер
D* - формальный аналог коэффициента диффузии в пространстве размеров, зависящий от g.

## Slide 30: Теория Лифшица-Слезова
С ростом числа зародышей пересыщение уменьшается  скорость зарождения падает.
В процессах выпадения растворенного вещества из пересыщенного раствора степенью метастабильности системы является величина относительного пересыщения раствора
скорость зарождения зависит от пересыщения
уменьшение пересыщения сопровождается ростом размера критического зародыша

## Slide 31: Во всех моделях должно присутствовать уравнение скорости химической реакции с учетом диффузии (диффузионная кинетика)

## Slide 32: Скорость гомогенного зародышеобразования
скорость гомогенного зарождения Iгом зависит от переохлаждения T может быть описана формулой:
n – общее количество атомов в единице объема;
а – межатомное расстояние;
D0  предэкспоненциальный множитель в законе Аррениуса для коэффициента диффузии
DL в жидкой фазе:
ED  энергия активации диффузии, приходящаяся на 1 атом (молекулу);
kB – постоянная Больцмана.
– удельная теплота кристаллизации [Дж/моль] ?,
ds – плотность [моль/см3]
r* = 2sLTe / dsΔT ,
Te – равновесная температура фазового перехода
Здесь SL (жидкостькристалл)

## Slide 33: Зависимость от переохлаждения
Для вязких жидкостей Iгом с ростом переохлаждения, достигнув максимума, падает из-за уменьшения коэффициента диффузии.
показатель степени экспоненты зависит от переохлаждения
При ~0,2Te наблюдается быстрое возрастание скорости Iгом – характерно для металлических жидкостей.
Проблема металлического стекла

## Slide 34: Скорость гетерогенного зародышеобразования
скорость зарождения зависит от переохлаждения может быть описана формулой:
n – общее количество атомов в единице объема;
а – межатомное расстояние;
D0  предэкспоненциальный множитель в законе Аррениуса для коэффициента диффузии
DL в жидкой фазе:
ED  энергия активации диффузии, приходящаяся на 1 атом (молекулу);
kB – постоянная Больцмана.
Нпл – удельная теплота кристаллизации

## Slide 35: зародышеобразование
Скорость зародышеобразования
Где в этих уравнениях спрятано уравнение ?

## Slide 36
Точки – экспериментальные данные по предельному перегреву жидкости;
С — критическая точка
В.П. Скрипов, М.З. Файзуллин Фазовые переходы кристалл-жидкость-пар и термодинамическое подобие. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 160 с.
Бинодаль (/)
линия достижимых перегревов (2)
спинодаль (3)
гексан

## Slide 37: Взаимосвязь перегрева с радиусом [там же]
Семейство линий неустойчивого равновесия, соответствующих фиксированным значениям радиуса r сферического пузырька пара в перегретом гексане:
Для получения мелкодисперсных фаз надо иметь большое пересыщение (?)
В твердом теле условие неразрывности среды изменит эту закономерность ?
Спинодаль жидкого гексана
г = 3 нм
г = 5 нм
г = 10 нм
г = 50 нм
бинодаль

## Slide 38: Основные стадии реакций в твёрдой фазе
1) поверхностная диффузия
2) Химическая реакция 2) Диффузия в приповерхностные слои (в местах контакта компонентов)???
3) Возникновение дефектов, разрыхление кристаллических решеток
4) Образование и распад твердых растворов
6) Спекание и рекристаллизация исходных веществ и продукта.
7) Отжиг дефектов в кристаллической решетке продукта.
8) Возгонка
9) Диссоциация
10) Возникновение и рост зародышей фазы продукта
11) Собственно химическое взаимодействие