## Slide 1: Химия твердого тела Дислокации
Лекция 4
Химический факультет ННГУ
4 курс
Федосеев Виктор Борисович
профессор кафедры физического материаловедения физического факультета ННГУ
fedoseev@phys.unn.ru

## Slide 2: Повторение
Неточечные дефекты в твердом теле.
- би- три- тетра- …вакансия;
- вакансионный диск
Как и что сохраняется в дефектном кристалле?
Квазихимические реакции с участием вакансий

## Slide 3: Материалы по теме
МГУ, Факультет Наук о Материалах fmg.inorg.chem.msu.ru курс «Реальная структура твердого тела» Лекция 4. Дислокации и дислокационные реакции
Фридель Ж. Дислокации.
Лоте и Хирт Теория дислокаций.

## Slide 4: Вакансионный диск
Группа вакансий,
находящихся в соседних узлах кристаллической решетки,
Расположенных в одной атомной плоскости
двумерный дефект

## Slide 5: дислокации
Рождение дислокационной петли при схлопывании вакансионного диска
Краевая дислокация

## Slide 6: дислокации
Рождение дислокационной петли при схлопывании вакансионного диска
Краевая дислокация Винтовая дислокация
Во всех случаях можно указать, какое число атомов надо переместить в кристалле для создания нужного дефекта
Как быть в случае винтовой?

## Slide 7: Линия дислокации всегда замкнута!!!
2 краевые
2 винтовые
Краевые, винтовые и смешанные дислокации могут либо продолжать друг друга, либо обрываться на поверхности кристалла или зерна
Смешанные дислокации соединяют винтовые с краевыми

## Slide 8: Стехиометрическое число дефекта 
– это минимальное количество атомов, перемещением которых в идеальной кристаллической решетке можно получить соответствующий дефект
Условие сохранения вещества:
При любых изменениях дефектной структуры кристалла количество атомов (молекул) в кристалле остается неизменным

## Slide 9: Как найти дислокации?

## Slide 10: Как найти дислокации?

## Slide 11: Какие дефекты есть здесь?

## Slide 12: Как движутся дислокации
Просмотр видео ролика "Деформация плота пузырьков" (http://homepages.cae.wisc.edu/~stone/bubble%20raft%20movies.htm )
Скольжение — сохраняется стехиометрическое число дислокации,
плоскости скольжения
переползание — не сохраняется стехиометрическое число дислокации,
испарение и конденсация вакансий

## Slide 13: Вектор Бюргерса
— вектор, соединяющий конечную и начальную точки контура Бюргерса
— мера пластических искажений кристаллической решётки
Вектор Бюргерса отличается от нуля при при наличии в кристалле неточечных дефектов дислокаций, дисклинаций, границ зерен, включений и пор
Дислокация – носитель пластической деформации

## Slide 14
Поле напряжений вокруг дислокаций
Винтовая дислокация
Краевая дислокация
Notes: <number>
<number>

## Slide 15: Ядро дислокации
1) Вклад энергии ядра дислокации в общую энергию близок к 10 %. основной вклад в энергию дислокаций вносит поле упругих напряжений.
2) Энергия дислокации в пересчете на один параметр решётки E ~ 0.5Gb3 ~3 эВ.

## Slide 16
?

## Slide 17: Классификация дислокаций
По углу между b и I (I - линия дислокации) — краевые (b┴l); — винтовые (b║l); — смешанные [0 °< (b,l)<90°]
При разветвлении дислокационной линии величина вектора Бюргерса не меняется
b = b1 + b2

## Slide 18: Классификация дислокаций
Полные (единичные) трансляция на величину b = а (тождественное состояние).
Частичные (неполные=Дислокации Шокли) трансляция на величину b < a (нетождественное состояние).
Ломер—Котрелла. Взаимодействие двух движущихся во взаимно пересекающихся плоскостях расщепленных дислокаций дает V-образную дислокацию.

## Slide 19: Дислокация (петля) как компонент термодинамической системы
b – вектор Бюргерса
Энтропия образования - ??? (оценка Котрелла)
Объем
Энергия образования
Энергия Гиббса
взаимодействие с другими дефектами – коалесценция, конденсация, диспропорционирование, диссоциация движение – скольжение, переползание
Стехиометрическое число

## Slide 20: посчитать энергию моля петель R=10 нм
модули сдвига b K
Cu - 4640 кг/мм2 2.56 A 0.35
Al - 2640 кг/мм2 2.86 A 0.34
Ni - 7850 кг/мм2 2.49 A 0.32
Дислокация является термодинамически неравновесным дефектом и не может возникнуть самопроизвольно в результате термических флуктуаций как вакансия…
?

## Slide 21: Плотность дислокаций
Какая размерность лучше длина линий на см3 [см-2] или штук на см-3 [см-3]?
Плотность при которой материал можно считать аморфным
  1014 см-2

## Slide 22: Расчет равновесной плотности дислокаций
i – химический потенциал дефекта
ni – количество частиц
xi – мольная доля части
 – стехиометрическое число дефекта
для решения системы необходимо найти  и иметь зависимость
Условный минимум свободной энергии дефектов – метод Лагранжа

## Slide 23: Стандартный химический потенциал петель
С ростом размера частиц энергия образования убывает
Энергия образования зависит от давления P, так как дислокация имеет собственный объём
В пересчете на г-атом кристалла
стандартный химический потенциал образования дефекта является функцией упругих и геометрических характеристик материала, давления, формы дефекта и стехиометрического числа дефекта

## Slide 24: Распределение по размерам дефектов
С ростом температуры плотность дислокационных петель растет, а их средний размер уменьшается
с ростом давления плотность дислокационных петель уменьшается, средний размер растет

## Slide 25: Взаимодействие
Притягиваются  с противоположным вектором сдвига, лежащие в одной плоскости скольжения, при сближении уничтожают друг друга (аннигиляция).
Если  лежат в разных плоскостях скольжения, для аннигиляции требуется переползание
Отталкиваются с одинаковым b.
?

## Slide 26: Взаимодействие
Притягиваются  с одинаковым b, лежащие в в разных плоскостях скольжения
Что это?
Стенка дислокаций
Результат = азориентировка блоков и зерен – граница зерна

## Slide 27
Дислокация – носитель пластической деформации
Дислокации вступают в квазихимические реакции так же как точечные дефекты, образуя кластеры и дефекты другого типа – дисклинации, границы зерен, поры

## Slide 28: Дислокация и точечные дефекты
Энергетически выгодное расположение точечных дефектов вблизи дислокации: более мелкий атом - примесь замещения (1), более крупный атом - примесь замещения (2), атом внедрения (3)
Cottrell atmosphere. • атмосфера Коттрелла • облако Коттрелла = примесные атомы собранные вблизи ядра дислокаций
Энергия взаимодействия обратно пропорциональна расстоянию
можно предположить пространственно-неоднородное по составу распределение примесей в облаке Коттрелла

## Slide 29: новое качество
У крупных дефектов дислокаций, дисклинаций, границ зерен, пор есть свойства необычные для химических компонентов
Они могут перемещаться в твердом теле с огромной скоростью
!

## Slide 30: Задача
Дислокации вступают в квазихимические реакции так же как точечные дефекты, образуя кластеры и дефекты другого типа – дисклинации, границы зерен, поры
В алюминии есть пора объемом 20 нм3.
Предложить разные варианты реакции залечивания этой поры и написать количественные соотношения
Какие надо создать условия для реализации предложенных процессов залечивания поры
Похожая задача "по-серьезному": в материале реактора под действием излучения -частиц образуются поры, наполненные гелием, как с этим бороться?

## Slide 31: оценка для пор
Влияние температуры (300-900 К) на количество и размеры пор (вакансионных), оценка для Cu
подробности утеряны, как это повторить?

## Slide 32: оценка для пор и включений
распределение по размерам
Как изменятся закономерности для газовых пор, твёрдых и жидких включений?
?

## Slide 33: Энергия, запасенная (stored energy) в поликристалле
В наноматериалах энергия запасена не только в границах зерен, а в дефектной структуре самих зерен

## Slide 34: Из вопросов на экзамене по ХТТ
Какова зависимость концентрации тепловых дефектов от температуры твердого тела? (+неточечных)
Выведите формулу зависимости равновесной концентрации собственных дефектов от температуры и парциального давления компонентов бинарного соединения.
Какова природа дефектов нестехиометрии и условия их формирования в твердом теле?
Как отображаются явления нарушения стехиометрии на Р-Х, Р-Т, Т-Х- диаграммах?
Чем определяется область гомогенности твердого тела?

## Slide 35: Из программы курса ХТТ
Взаимодействие дефектов в кристаллах. Ассоциаты, природа их возникновения. Взаимодействие нейтральных дефектов. Физико-химические основы управления процессами ассоциации. Особенности процессов образования ассоциатов в нестехиометрических кристаллах. Равновесие между элементарными ионизированными дефектами и нейтральными ассоциатами. Термодинамические условия возникновения ассоциатов в нестехиометрическом кристалле. Влияние кинетических факторов на протекание интеркристаллических реакций. Закалка дефектов.

## Slide 36: Задачи
Оценить равновесную концентрацию вакансий, бивакансий, тривакансий и тетравакансий в металле (например Al)