- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Национальный исследовательский университет

А.А. Потехин

А.Ю. Чурин

С. В. Оболенский

- измерение вольт-амперных 
характеристик
Полупроводникового Диода

- Практикум

Рекомендовано методической комиссией радиофизического факультета 
для студентов ННГУ, обучающихся по направлениям подготовки

03.03.03 «Радиофизика»,

10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»,

02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»,

11.05.02 «Специальные радиоэлектронные системы»

- Нижний Новгород

2015

УДК 53.082, 538.95

ББК 32.85

- П64

П64 Потехин А. А., Чурин А. Ю. , Оболенский С. В.  Измерение ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА: Практикум. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015.  – 22 с.

Рецензент: доктор физико-математических наук В. К. Киселев

В пособии представлены элементы зонной теории твердых тел и неравновесных процессов в полупроводниковых структурах. Подробно изложена методика измерения времени жизни и диффузионной длины неосновных носителей  заряда в полупроводниках.

Практикум предназначен для студентов дневного отделения радиофизического факультета ННГУ в качестве пособия при подготовке и 
проведении лабораторных работ по курсам «Физика полупроводников и 
полупроводниковых приборов», «Физика твердого тела и твердотельная 
электроника».

Ответственный за выпуск:

зам. председателя методической комиссии радиофизического факультета ННГУ,

д.ф.-м.н., профессор Е.З. Грибова

УДК 53.082, 538.95

ББК 32.85

© Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского, 2015

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1.  p-n  переход

Электрическим переходом называется приконтактный слой между областями твердого тела с различными типом или величиной проводимости, например, между областями полупроводника n- и  p-типа, металлом и полупроводником, двумя полупроводниками с различной шириной запрещенной зоны и т.д. Переход между областями полупроводника p- и  n-типа подробно рассмотрен в соответствующем методическом пособии [1].  Здесь мы лишь коротко изложим основные понятия и формулы, которые понадобятся нам в дальнейшем.

В равновесном состоянии между областями с различными типами проводимости существует потенциальный барьер и соответствующая ему  контактная разность потенциалов. При этом ток диффузии через барьер уравновешивается дрейфовым током неосновных носителей во встроенном электрическом поле (рисунок 1.1).

При подаче положительного внешнего напряжения (“плюс” к  p- и “минус” к n- области) высота барьера уменьшается, и в результате инжекции носителей возникает ток, величина которого нарастает с увеличением приложенного напряжения.

|  | Рис. 1.1. Зонная диаграмма p-n перехода в равновесном состоянии. Стрелками показаны основные процессы переноса носителей заряда за счет диффузии и дрейфа |
| --- | --- |

При обратной полярности внешнего напряжения высота потенциального барьера увеличивается; в этом случае ток, определяемый неосновными носителями, достаточно мал по величине. При значительном увеличении обратного напряжения возникает пробой полупроводника (рисунок 1.2).

J

U

|  | Рис. 1.2. ВАХ p-n перехода |
| --- | --- |

Ширина области пространственного заряда (ОПЗ) p-n перехода задается выражением:

d=2εε0(Uk−U)e1Nd+1Na,                                          (1.1)

где   - диэлектрическая проницаемость,  e – модуль заряда электрона,         Nd, Na – концентрации доноров и акцепторов, соответственно, Uк – контактная разность потенциалов, U – внешнее напряжение.

Если, например, Nd << Na (резко несимметричный p-n переход), то слагаемым   можно пренебречь. В такой ситуации практически вся ОПЗ сосредоточена в области полупроводника n-типа.

Выражение для барьерной ёмкости контакта имеет вид:

C=εε0Sd=Seεε0NaNd2(Na+Nd)⋅(Uk−U).                               (1.2)

Вольт-амперная характеристика p-n перехода в приближении малого уровня инжекции описывается следующим выражением:

J=JSexpekT(U−JRб)−1,                                          (1.3)

Js = S(eDppn /Lp + eDnnp /Ln) .                                (1.4)

Здесь  Rб – сопротивление базы (области с меньшей степенью легирования), Dp, Dn, Lp , Ln –  коэффициенты диффузии и диффузионные длины дырок и электронов, соответственно (d<<Lp, Ln).

1.2. Контакт Шоттки

Другим часто используемым типом электрических переходов является контакт между металлом и полупроводником. Выпрямляющим называется контакт с нелинейной ВАХ, аналогичной изображенной на рисунке 1.2. Для получения выпрямляющего контакта между металлом и полупроводником n-типа работа выхода электронов из полупроводника должна быть меньше, чем из металла. В этом случае часть электронов переходит из полупроводника в металл, а в полупроводнике появляется обедненный слой, содержащий положительный заряд ионов доноров. Как и для p-n перехода, равновесное состояние характеризуется определенными значениями высоты потенциального барьера и толщины обедненного слоя, который целиком расположен в полупроводнике из-за предельно высокой концентрации свободных электронов в металле (рис. 1.3).

|  | Рис. 1.3. Зонная диаграмма контакта металла и n – полупроводника в равновесном состоянии. Обозначения: b – контактная разность потенциалов |
| --- | --- |

При прямом смещении (“плюс” к металлу) энергетический барьер для электронов полупроводника снижается, что приводит к увеличению тока. При обратном напряжении ток определяется электронами, переходящими из металла в полупроводник. Для них барьер высок и почти не зависит от прикладываемого напряжения, поэтому ток обратно смещенного диода Шоттки незначителен по величине.

Аналитическое выражение для ВАХ имеет вид:

j=jSexpe(U−JRб)kT−1,                                      (1.5)

jS=A∗T2exp−eϕbkT.                                       (1.6)

Здесь , Rб – сопротивление базы. Ёмкость барьера Шоттки определяется аналогично ёмкости p-n перехода.

Особым типом контакта металл-полупроводник является омический (невыпрямляющий) контакт. В приборах твердотельной электроники он используется для подключения металлических электродов к полупроводниковым слоям с минимальным паразитным сопротивлением на границе металл-полупроводник. Для такого контакта характерна линейная ВАХ. При больших концентрациях примесей в полупроводнике, а также при соответствующем подборе материалов, высота барьера омического контакта может быть настолько низкой, а толщина барьера настолько малой, что наблюдается значительный туннельный ток через границу раздела металл-полупроводник. Последнее как раз и обуславливает низкое сопротивление контакта.

Так как основной целью этого методического пособия является ознакомление целевой аудитории с измерениями ВАХ на конкретном стенде, то более подробную информацию о структуре, свойствах и особенностях приборов можно получить в источнике [2].

2. ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Аналого-цифровое преобразование – это процесс преобразования входной физической величины в ее числовое представление. Аналого-цифровой преобразователь – устройство, выполняющее такое преобразование. Формально, входной величиной АЦП может быть любая физическая величина – напряжение, ток, сопротивление, емкость, частота следования импульсов, угол поворота вала и т.п.

Понятие аналого-цифрового преобразования тесно связано с понятием измерения. Под измерением понимается процесс сравнения измеряемой величины с некоторым эталоном, при аналого-цифровом преобразовании происходит сравнение входной величины с некоторой опорной величиной (как правило, с опорным напряжением). Таким образом, аналого-цифровое преобразование может рассматриваться как измерение значения входного сигнала, и к нему применимы все понятия метрологии, в частности,  такие, как погрешности измерения.

2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЦП

АЦП имеет множество характеристик, из которых основными можно назвать частоту преобразования и разрядность. Частота преобразования обычно выражается в отсчетах в секунду (samples per second, SPS), разрядность – в битах. Современные АЦП могут иметь разрядность до 24 бит и скорость преобразования до единиц GSPS. Одновременно обе величины не достижимы, так как чем выше разрядность АЦП, тем дольше происходит оцифровка аналогового сигнала.  Чем выше скорость и разрядность, тем труднее получить требуемые характеристики, тем дороже и сложнее преобразователь. Скорость преобразования и разрядность связаны друг с другом определенным образом, и мы можем повысить эффективную разрядность преобразования, пожертвовав скоростью.

2.2. ТИПЫ АЦП

Существует достаточно много типов АЦП, однако в рамках данного пособия мы ограничимся рассмотрением только следующих:

- АЦП параллельного преобразования (прямого преобразования)

- АЦП последовательного приближения

- дельта-сигма АЦП (АЦП с балансировкой заряда)

Существуют также и другие типы АЦП, в том числе конвейерные и комбинированные, состоящие из нескольких АЦП с различной архитектурой. Приведенные выше архитектуры АЦП являются наиболее показательными , так как каждая из них занимает определенную нишу в общем диапазоне скорость-разрядность.

Наибольшим быстродействием и самой низкой разрядностью обладают АЦП прямого (параллельного) преобразования. Именно малая разрядность АЦП позволяет увеличить быстродействие по отношению к другим типам с большей разрядностью. Подобные  АЦП могут иметь скорость преобразования до 1 GSPS.

Среднюю нишу в ряду разрядность-скорость занимают АЦП последовательного приближения. Здесь типичными значениями является разрядность 12-18 бит при частоте преобразования 100KSPS-1MSPS.

Наибольшей точности достигают сигма-дельта АЦП, имеющие разрядность вплоть до 24 бит  и скорость преобразования от единиц SPS до единиц KSPS.

Еще одним типом АЦП, который находил применение в недавнем прошлом, является интегрирующий АЦП. Интегрирующие АЦП в настоящее время практически полностью вытеснены другими АЦП, но могут встретиться в старых измерительных приборах.

Применительно к стенду для измерения вольт-амперных характеристик - осциллограф, входящий в состав комплекса, оснащен 8-разрядным АЦП параллельного преобразования и запись выходного файла происходит в виде кодовой последовательности чисел от 0 до 256, где 127, при отсутствии смещения на канале, соответствует 0 В.

Стоит также отметить, что прибор может вносить погрешность, связанную с ошибкой квантования, которая составит ~0.8 %.

2. 3. УСРЕДНЕНИЕ

Шум, наводимый на измерительный усилитель, будем считать аддитивным белым гауссовским шумом с нулевым средним. Формула гауссовского распределения:

f(x)=1σ2πe−(x−μ)22σ2, 	        (2.1)

где параметр μ — математическое ожидание (среднее значение), медиана и мода распределения, а параметр σ — среднеквадратическое отклонение (σ² — дисперсия) распределения.

x>=ixi⋅WiСреднее дискретного набора, состоящего из i отсчетов случайной величины,  вычисляется по формуле:

(2.2)

где Wi – вероятность обнаружения значения xi случайной величины.

Дисперсией случайной величины называется математическое ожидание квадрата ее отклонения от математического ожидания:

D(х) = M(х –М(х))2.                                    (2.3)

Для того, чтобы производить усреднение необходимо, чтобы усредняемые отсчеты были не коррелированы. Иначе будет необходимо учитывать корреляцию между каждой парой усредняемых точек, что повлечет за собой громоздкость и неудобность в усреднении.

Так как среднее считаем нулевым, то при статистическом усреднении этот тип ошибки стремится к 0. Следовательно, для большей точности измерений необходимо использовать усреднение, как минимум, по 50 точкам. Применительно к данному стенду и образцам - с точки зрения практической наглядности дает хороший результат. В случае прецизионных измерений необходимо усреднение как минимум по 100 точкам.

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Состав стенда:

- Осциллограф АС-3117

- Генератор АНР-3122

- Усилитель

- Источник постоянного напряжения

- Программное обеспечение приборов

Данный стенд позволяет снимать данные с осциллографа в виде файла, тем самым, позволяя проводить численную обработку измерений быстрее, нежели при работе с аналоговыми приборами. Также устраняется ошибка, связанная с работой оператора при снятии точек. Установка позволяет добиться максимального разрешения в 10 нс (что соответствует развертке               100 нс/дел). Напряжение выходного сигнала генератора может достигать  5 В. Существует и возможность усреднения результатов по 50 отсчетам, что позволяет частично избавиться от наводок на схему, распределенных по Гауссу и имеющих нулевое среднее. Наиболее подробную информацию о генераторе и осциллографе можно получить в источниках [3-4]. Фотография стенда приведена на рис 3.1, а схема установки - на    Рис 3.2.

Рис 3.1. Стенд для измерения статических и импульсных вольт-амперных характеристик

Рис 3.2. Схематичное изображение стенда для измерения статических и импульсных вольт-амперных характеристик

3.2. УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНДА ПО ИЗМЕРЕНИЮ СТАТИЧЕСКИХ И ИМПУЛЬСНЫХ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

В состав стенда входит оригинальный двухкаскадный эмиттерный усилитель, который увеличивает ток нагрузки образца. Благодаря данному усилителю, существует возможность измерения на данном стенде диодов Ганна, равно как и обычных диодов. Схема усилителя представлена на Рис.4.2.

Рис.3.3. Схема усилителя для измерения статических и импульсных вот-амперных характеристик

В ходе анализа параметров усилителя были проведены измерения длительности фронтов импульсов, коэффициентов усиления по току и полосы усиления усилителя.

Таблица 1. Измерение параметров усилителя

| Сопротивление нагрузки, Ом | Передний фронт импульса, нс | Задний фронт импульса, нс |
| --- | --- | --- |
| 43 | 40 | 250 |
| 750 | 35 | 150 |

Коэффициент усиления по току составляет 3..40, в зависимости от сопротивления, на которое нагружается усилитель. Полоса усиления составляет от 70 Гц до 7 МГц.

Так как стенд является дорогостоящим, необходимо перед началом измерений  пройти вводный инструктаж у преподавателя по особенностям программного обеспечения и пользования зондовым устройством.

Задание 1.

Измерение вольт-амперной характеристики диода с измерительным сигналом типа «пила»

Под руководством преподавателя:

1. Выбрать канал подачи сигнала и открыть редактор сигнала, соответствующий выбранному каналу.

2.  Выставить параметры:

-частота 300 кГц;

- размах 5 В;

- смещение 0 В;

-фаза 0;

3. В меню редактора сигнала (рис 4.3) в выпадающем меню форма выбрать форму сигнала «пила» и нажать зеленую галочку.

Рис 3.4. Панель «задатчик формы сигнала» генератора

4. В главной панели прибора последовательно нажать кнопки «загрузить» и «запустить».

5. В главной панели осциллографа выбрать развертки для каналов А и В       (в соответствии с рекомендациями руководителя):

6. В панели цифровой фильтрации выставить галочку в пункте «накопительный фильтр», выбрать порядок равный 50.

7. Сохранить полученные осциллограммы в текстовом формате. Для этого необходимо в главном меню осциллографа нажать «Файл->Запись данных в файл» и в появившемся окне сохранить результаты.

Обратите внимание, что в зависимости от выбранных в ходе измерений каналов будет зависеть формат содержимого выходного файла, а также его обработка.

Примечание- после выполнения задания 1 необходимо убрать галочку в пункте «накопительный фильтр».

Задание 2.

Обработка полученных данных в редакторе таблиц Microsoft Excel 2010

Задание выполняется самостоятельно.

- Полученный в первом задании файл подгружается на пустой лист MS Excel. Для этого переходим во вкладку «Данные», выбираем пункт    «Из текста». В контекстном меню после выбора файла выбираем                 «с разделителем», тип разделителя- запятая. После проведения данных операций мы получаем осциллограмму, представленную  виде оцифрованного установкой сигнала.

- Установить соответствие между разверткой осциллографа и напряжением.

- Для того, чтобы получить ток из данных с канала В необходимо, поделить полученный результат на 10 (описание см. раздел «специфика расчета ВАХ диодов»). Ток пересчитывается в новом столбце, так как данные исходной таблицы необходимы для расчета реальных значений напряжения.

- Вычисляем реальное напряжение на диоде для этого необходимо вычесть пересчитанные в п2 значения напряжения (значения по каналу В вычитаются из значений по каналу А).

- Строим вольт-амперную характеристику.

Задание 3. Измерение вольт-амперной характеристики с использованием сигнала типа «ступеньки»

Выполняется самостоятельно.

- Выбрать канал подачи сигнала и открыть редактор сигнала, соответствующий выбранному каналу.

- Выставить параметры:

-частота 300 кГц;

- размах 5 В;

- смещение 0 В;

-фаза 0;

- Загрузить измерительный сигнал из файла. Для этого необходимо нажать на иконку «Открыть файл данных» и выбрать нужный файл.

- Выполнить п 4-7 задания 1. И выполнить обработку полученных данных в соответствии с заданием 1.2.

Вопросы и дополнительные задания:

- Почему необходимо производить деление на 10,чтобы получить ток?

- Чем объясняется разброс параметров на полученной характеристике?

- Зачем использовать накопительный фильтр при снятии осциллограмм?

- Определить погрешность шума квантования для произвольного диапазона напряжений.

- Определить примерную частоту ЦАП из текстового файла осциллограммы.

- Как установить соответствие между разверткой осциллографа и напряжением?

- Чем объясняется выбор эмиттерного повторителя в качестве схемы усиления сигнала?

- Какие факторы могут повлиять на точность снятия вольт-амперной характеристики?

- Зачем на схеме усилителя смонтированы выходы на Л2-56?

- Объяснить принцип работы усилителя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ю. А. Битюрин, С. В. Оболенский, А. С. Мельников, А. П. Чириманов, Н. В. Демарина, Е. В. Киселева, А. П. Шитвов. Измерение статических характеристик полупроводникового диода. ННГУ, 2004.

- Зи С.М.  Физика полупроводниковых приборов. М.: Сов. Радио, 1984.

- Осциллограф цифровой запоминающий четырёхканальный AСК-3117. Руководство по эксплуатации.

- Генераторы функциональные AHP-3121 AHP-3122. Руководство по эксплуатации.

Александр Александрович Потехин

Андрей Юрьевич Чурин

Сергей Владимирович Оболенский

ИЗМЕРЕНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК

ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА

Практикум

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».

603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.